## Slide 1
陶瓷工艺
主编：吕波 人民美术出版社
2
22
TAOCI GONGYI

## Slide 2
第一章 陶艺概述
第二章 陶瓷原料
第三章 陶瓷成型工艺
第四章 陶瓷装饰技法
第五章 陶瓷烧制
第六章 陶瓷产品设计师国家职业标准
目录
CONTENTS
1
2
3
4
5
6

## Slide 3
第二章 陶瓷原料
2
PART ONE

## Slide 4
本章重点
本章难点
关键词
本章引言
坯料和釉料的配制原理色料的基础知识
了解配方中金属发色剂的作用及色泥、色釉的配制方法。
坯料 釉料 配制
陶艺的发展离不开陶艺材料的发展。发挥材料的特性是陶瓷艺术发展的重要方面。创作者是用艺术的眼光来看待材料的。从某种意义上讲，正是由于物质媒介的特殊审美属性，艺术家们才自觉寻找和探索最适合自己的表现手段和方法的材质，以得心应手地表现自己的审美观念和审美情感，使得物质媒介的天然审美属性得到释放。对陶瓷材料的了解是每一个制陶者必须掌握的。

## Slide 5
第一节 坯料
l.根据自己的作品需要配制不同的坯料。为追求坯体不同耐火度、颜色、质感、光泽度、透光度而进行针对性配制。
2.考虑坯料和釉料的结合性，以及坯料的可塑性、收缩性等特点。
3.考虑坯料配制的可实施性。有的原料由于提取纯度达不到要求，或本地不供应，会影响坯料配制。
一、坯料类型
一、关于陶和瓷
陶瓷原料属于材料学中硅酸盐材料下的一个分支。陶瓷原料分布十分广泛，化学成分也非常复杂。坯料是由黏土和其他天然矿物原料按一定比例，经过混合精制而成的坯制泥料。按其矿物含量比例可以分为:长石质瓷坯料、绢云母质瓷坯料、磷酸盐质瓷坯料、镁质瓷坯料。通俗地讲，坯料就是用来做陶器或者瓷器的泥料。

## Slide 6
第一节 坯料
三、坯料配制
1.手工泥料配制
当一些地方没有厂家提供可用泥料，自身也没有炼泥设备的时候，就必须对泥料进行手工炼制。手工炼制可以重复利用泥料，也可根据自身需要进行特殊配制。

## Slide 7
第一节 坯料

## Slide 8
第一节 坯料
2
色泥配制

## Slide 9
第一节 坯料
3.绞胎泥配制
1.准备好制好的瓷泥、色泥、陶泥等。
2.用割线切下一块揉好的瓷泥。
3.把瓷泥放在桌上。
4.把揉好的陶泥也用割线切下一块。
5.把陶泥放在瓷泥上面。
6.按照上面步骤重复叠加到一定高度。
7.把混合的泥摔成正方形。
8.用羊头揉泥法进行揉制。
9.揉完切开，两种泥的绞胎效果。

## Slide 10
第一节 坯料
4.多色泥绞胎示范
1.准备揉制好的两种绞胎泥、色泥、瓷泥。
2.把绞胎泥切下一块放在桌上。
3.切下一块色泥放在绞胎泥上。
4.绞胎泥和色泥依次叠加到一定高度。
5.摔成方形。
7.切开看多种泥绞胎效果。
8.绞胎的不同效果。
6.进行揉制。

## Slide 11
第一节 坯料
5
机器配置
1.把回收的废泥或山上采集的泥按不同品种进行分类，可以分为高白泥、中白泥、普通泥等。
2.对泥进行加水陈腐。
3.放入炼泥机炼制。
4.生产可直接用的瓷泥。

## Slide 12
第一节 坯料
6.传统泥料炼制
1.把山上采回的瓷石敲成小块。
2.将小碎块倒入乳钵内。
3.用顶端有铁皮加固的木头的杠杆，通过人力或水力不停顿的操作把它捣成微细粉末。
7.把泥放入模具，用木拍把泥砖拍平。
6.准备好木制模具。
5.沉淀后取出泥浆晾到半干。
4.取出粉末倒入盛满水的泥料池内，用铁
8.用割线切去多余的泥。
9.拆开模具。
10.取出泥砖。

## Slide 13
第二节 釉料
釉是高温下熔融并附着于陶瓷坯体表面的玻璃质薄层。它对液体和气体具有很好的防透性和防污性，即便沾污也很容易进行清洗。釉按烧成温度可以划分为高温釉、中温釉、低温釉，按釉层显微结构可以分为透明釉、乳浊釉、结晶釉、无光釉等。
一、制釉准备
原料、天平
磨釉机
球磨罐
万孔筛

## Slide 14
第二节 釉料
1.花釉
采用组成不同的色料，通过不同的上釉方法进行重复装饰，在高温中，釉层熔融、发泡、流动而出现绚丽多彩的艺术效果。
一、釉料配制

## Slide 15
第二节 釉料

## Slide 16
第二节 釉料
3.进行上釉，先上底釉，再上面釉。底釉约0.6毫米，面釉约为0.4毫米。图为氧化气焰烧成效果。

## Slide 17
第二节 釉料

## Slide 18
第二节 釉料
1.根据配方计算50克釉料中各种原料的重量。
2.把球磨罐洗净放入球磨子。
3.把称量好的料放入球磨罐。
4.按比例加入水。
5.分16组把原料放入球磨子，加水40毫升，球磨4个小时。
6.将磨好的釉料倒入碗中。
7.试片补水。
8.上釉，厚度约0.6毫米。
9.上完釉晾干。
10.还原烧成，加墨得到开片效果。
裂纹釉

## Slide 19
第二节 釉料

## Slide 20
第二节 釉料
1.根据配方计算出50克釉料中各种原料的重量。
2.把称好的料倒入碗中，按配方加水40毫升。
3.加入色剂。
4.磨制。
5.磨完后倒入碗中备用。
6.从小盘子取出晶种(氧化锌)。
7.植入要开晶花的坯体部位。
8.用毛笔点上面釉。
9.氧化气氛烧成。温度由1 300C急降至1160C，保温30分钟后自然冷却即可。图为烧成效果。
结晶釉

## Slide 21
第二节 釉料

## Slide 22
谢谢观看