课程教案（四）

| 授课 题目 | 项目四 汽车车身美容 | 授 课 时间长度 | 12 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所用教材 | 刘凯，刘茹主编《汽车美容与装饰图解教程》 北京：航空工业出版社，2023.12 |  |  |
| 教学 目标 | 知识目标 1. 了解涂料的作用。 2. 掌握涂料的分类方法。 3. 掌握漆面封釉、镀膜的不同点。 技能目标 1. 能识读涂料的型号。 2. 会调配涂料的颜色。 3. 会修复漆面失光及漆面划痕。 素养目标 1. 具有良好的心理素质和身体素质。 2. 能够独立设立工作目标并按计划执行。 |  |  |
| 教学 重难点 | 1.能独立进行漆面封釉及镀膜。 2.会修复漆面失光及漆面划痕。 |  |  |
| 教学 方法 | 任务引入法、问答法、讨论法、实践操作法 |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |  |  |
| 课前任务 | 【教师】布置课前任务 【学生】提前熟悉教材、课程情况 |  |  |
| 考勤 | 【教师】使用互联APP或者点名等方式进行签到 【学生】按照老师要求签到 |  |  |
| 新课预热 | 【教师】自我介绍，与学生简单互动，介绍课程内容、考核标准等 【学生】聆听、互动 【教师】讲述现实案例，解释学习本课程的作用 【学生】聆听、思考、理解 |  |  |
| 知识讲解 | - 任务一 涂料的基础知识 一、涂料 涂料是指一种液态或粉态材料，采用特定的工艺方法涂于物体表面，干燥固化后能形成牢固附着、并具有一定物理机械和化学性能的涂层。供汽车涂装和汽车修补涂装用的涂料，基于其性能要求高、用量大、品种多等特点，已成为专用涂料，统称汽车涂料。 二、汽车涂料的作用 1. 保护作用 汽车涂料是一种成膜物质，当它涂于车身表面时，能生成坚韧耐磨、附着力强、具有一定颜色且具有防锈、防腐、耐酸、耐潮湿、耐高温等多种功能的涂膜，这可以大大延长汽车车身的使用期限。 汽车车身常常受到日晒雨淋、风沙、冰雪等多种环境的影响，而且还受到酸、碱等各种腐蚀物质的影响。若在汽车车身表面涂上涂料，干结成膜，就能将车身表面和空气、水分、日光以及外界的各种腐蚀物质隔开，起到一种“屏蔽”作用，从而有效地保护汽车车身，延长其使用寿命。 2. 装饰作用 汽车是重要的现代化交通工具之一，除造型外，涂层的外观、光泽、颜色等也能起到美化作用，进而产生艺术效果，给人们以赏心悦目的感受。城市汽车作为美化城市的一种工业艺术品，需要与城市建筑物的那种整齐、端庄、雄伟的线条美感相适应。所以涂料的装饰作用也是很重要的。 3. 特殊标识作用 涂装的标识作用由涂料的颜色来体现。用颜色做标识广泛应用在各个方面，目前已经逐渐标准化了。例如：在工厂中用不同的颜色标明水管、空气管、煤气管、输油管等，使操作人员易于识别和操作；道路上用不同颜色的画线标明不同用途的道路；在交通驾驶道路图标上常用不同颜色的涂料来表示警告、危险、前进及停止等信号，以保证交通安全。 在汽车上涂装不同的颜色和图案可以区别不同用途的汽车。例如：消防车涂成红色；邮政车涂成橄榄绿色等。 三、涂料的组成 涂料虽有非常多的品种，用法及特性也各不相同，但它们都由成膜物质、颜料、溶剂和助剂等 4 种成分或其中 2~3 种成分组成。 1. 成膜物质 成膜物质又称漆基、连接剂，它是涂料成膜不可缺少的物质，是决定漆膜性能的主要因素。它在涂料的储存期内应相当稳定，不发生明显的物理、化学变化，在涂装后，应在规定的条件下能迅速固化成膜。汽车用涂料的成膜物质均为各种优质的合成树脂。 2. 颜料 漆用颜料均为细粉状，它可能是无机化合物或有机染料。它们可赋予涂料色彩和遮盖力，并有助于决定其耐久性和功能。如对于底漆，颜料有助于提高其抗腐蚀性；中涂和腻子则借助于颜料（含填充料）形成良好膜厚、填平性，降低成本；对于面漆，颜料赋予其耐久的美观装饰效果。 3. 溶剂 溶剂俗称稀料，它是液态涂料制造和涂装过程中不可缺少的成分之一。借助它可将涂料调到储运和各种涂布方法所需的黏度。市售溶剂是由真溶剂、助溶剂和稀释剂按所需的溶解性能和挥发速度配制而成的混合物，具有挥发性，在涂装和成膜过程中挥发掉，留下不挥发成分（树脂和颜料等）形成坚硬的漆膜。 采用挥发性有机化合物作为溶剂的涂料称为有机溶剂系涂料，对环境污染严重，且易燃。采用水作为溶剂的涂料称为水性涂料，属环保型涂料，不易燃，目前广泛应用于汽车涂料。 4. 助剂 助剂又称添加剂，它在涂料中用量虽小，可品种很多。在涂料制造和涂装过程中发挥着很大的作用，在改善颜料的分散性和抗沉淀性，改善涂料的储存性和涂装施工性，以及防止漆膜缺陷等方面有明显的作用。 四、涂料的分类 1. 按施工方法分类 按施工方法分类有刷漆、喷漆、烘漆、电泳漆、粉末涂料等。 2. 按涂料的作用分类 按涂料的作用分类有底漆、面漆等。 3. 按涂料的使用效果分类 按涂料的使用效果分类有绝缘漆、防锈漆等。 4. 按是否含有颜料来分类 清漆：在涂料的组成中，没有颜料或体质颜料的透明体。 色漆：在涂料的组成中，加有颜料和体质颜料的有色漆。 腻子：加有大量体质颜料的稠厚浆状体。 5. 按溶剂构成情况分类 无溶剂涂料：在涂料的组成中，没有挥发性稀释剂的，称为无溶剂涂料。其中，呈粉末状的称为粉末涂料。 溶剂涂料：在涂料的组成中，以一般有机溶剂为稀释剂的，称为溶剂涂料。 水性涂料：在涂料的组成中，以水作为稀释剂的，称为水性涂料。 6. 按成膜过程原理分类 涂料按成膜过程原理分类可大致分为以下几类。 （1）氧化聚合型漆 氧化聚合型漆常温干燥成膜，干燥过程必须接触空气，氧化聚合成高分子膜。常用的油基性漆就属此类，如清漆、酚醛漆、醇酸漆、环氧树脂底漆等。 （2）固化剂固化型漆 这类漆必须加固化剂方能固化成膜，它的成膜过程是在固化剂作用下进行的。固化剂是它的聚合条件，因此，这类漆一般是使用时现配现用，而平时分装保存。如环氧漆（双组分）、聚氨酯漆（双组分）、环氧沥青漆（双组分）等。可常温干燥，也可烘烤干燥。 （3）热固型漆 热固型漆（或称烘烤聚合型漆）须加热后才可聚合成高分子漆膜。故在平时及储存期间应注意要远离热源。如氨基烘漆、丙烯酸烘漆、环氧酚醛漆、沥青烘漆等。一般都要超过 100 ℃才能烘干成膜。 （4）溶剂挥发型漆 此类漆本身就是高分子物，它在高温下靠溶剂挥发，即可干燥成膜，因此，它的干燥性比其他类型漆较好，但附着力则较差，储存期间应注意严防溶剂挥发。如硝基漆、过氯乙烯漆、丙烯酸漆等属此类漆。 （5）其他类型漆 其他类型漆如潮固化聚氨酯漆、不饱和聚酯漆。这类漆需要在潮湿环境下固化，并加入引发剂或促进剂等。 7. 按成膜物质分类 这是根据国家标准以涂料基料中主要成膜物质为基础的分类方法，若主要成膜物质为混合树脂，则按在涂膜中起主要作用的一种树脂为基础作为分类依据。这样可以根据其类别、名称了解其组成、特性及施工方法等。据此分类方法，将涂料产品分为 17 大类。 五、料的命名 涂料的名称由三部分组成：颜色或颜料的名称、成膜物质的名称和基本名称，即 涂料全名 = 颜色或颜料名称 + 成膜物质名称 + 基本名称 颜色位于名称的最前面，若颜料对涂膜性能起显著作用，则可用颜料的名称代替颜色的名称，如铁红醇酸底漆、锌黄酚醛防锈漆等。 涂料名称中的成膜物质名称应作适当简化，如聚氨基甲酸酯简化成聚氨酯等。 如果基料中含有多种成膜物质，则选取起主要作用的一种成膜物质命名，必要时也可选取两种成膜物质命名，主要成膜物质名称在前，次要成膜物质在后，如环氧硝基磁漆、硝基醇酸磁漆等。基本名称采用我国广泛使用的名称，如清漆、磁漆等。 六、涂料的型号 1. 涂料型号 涂料型号由三部分组成，即一个汉语拼音字母和两组阿拉伯数字，如下图所示。 字母（代号）表示涂料类别； 前面一组阿拉伯数字表示产品的基本名称； 后面一组阿拉伯数字则表示涂料产品序号，用以区别同一类型的不同品种； 前后两组阿拉伯数字之间加一短横使基本名称代号与序号分开。 2. 辅助材料型号 辅助材料型号由两部分组成，即一个汉语拼音字母和 1~2 位阿拉伯数字，如下图所示。 字母表示辅助材料的类别； 数字为序号，用以区别同一类型的不同品种； 字母与数字之间加一短横。 七、汽车常用涂料 汽车涂料是一种流动状态或粉末状态的有机物质，涂抹在物体表面上，干燥固化后形成一层牢固、附着力强的漆膜，其中包括底漆、原子灰、中层涂料、面漆等。 1. 底漆 （1）底漆的性能要求 底漆是直接涂抹在经过表面处理的车身上的第一道漆，是整个涂层的基础。它对车身的防锈蚀和整个涂层的耐久性起决定性作用。 底漆必须具备以下特性。 ①附着力强，除在车身表面上附着牢固外，还能与腻子（加有大量体质颜料的稠厚浆状物）或面漆黏附牢固。 ②有良好的防锈能力、耐腐蚀性和耐水性。 ③底漆涂膜应具有较高的机械强度和适当的弹性。当车身蒙皮膨胀或收缩时，不致脆裂脱落，当面漆老化收缩时，也不致折裂卷皮，能满足面漆耐久性的要求。 ④应与中间涂层或面漆涂层有良好的配套性，即有耐溶剂性，不被中间涂层或面漆涂层所含溶剂溶蚀。 ⑤具有良好的施工性，涂膜流平性要好，不流挂、干燥快，而且要容易打磨平整、不黏砂纸，保证漆面平滑光亮。 （2）底漆的种类 可以按底漆使用涂料的不同对底漆进行分类。用醇酸漆料制成的底漆称醇酸底漆，同理还有酚醛底漆、环氧底漆等。因底漆中含的颜料有铝、锌、铬等金属氧化物，所以底漆又带有颜料的名称，如铁红酚醛底漆、锌黄醇酸底漆、环氧富锌底漆等等。 （3）底漆层的喷涂 底漆是直接涂覆于施工物体表面的涂料，它是工件表面的基础用料。底材与其喷涂底漆后的比较如下图所示。 工件表面底漆层喷涂完成后，待其表面干燥了，还要适当地打磨，为下一步的喷涂工作打好基础。为更好地判断打磨的程度，打磨时应使用“打磨指导层”。“打磨指导层”是指在需要打磨的涂层上进行薄层喷涂或擦涂一层其他颜色的颜色层，旨在打磨过程中，打磨到的区域与未打磨的区域在颜色上有一定的差异，以有利于观察打磨的程度。指导层被磨掉的地方即为高点，而未被磨掉的部位即为低点，指导层全部被磨掉后，需要打磨的区域就比较平滑了。 可用于指导层的材料很多，如需要打磨的区域是漆膜，则用雾喷的方法喷涂极薄的一层单组分硝基漆当作指导层，指导层的颜色以反差大一些为好，但应尽量使用黑、灰、白等容易被遮盖的颜色。 底漆喷涂前，先将喷枪的气压调至合适的气压（如 2 bar），根据涂料厂家的建议选择正确的喷嘴口径。再用专业底漆喷枪喷涂填充底漆和中涂底漆。如果想得到完美的喷涂效果，必须保持正确的 90°喷涂角度和一致的喷涂距离。之后打磨底漆，最后就可以喷涂面漆了。 2. 原子灰 （1）原子灰的种类 原子灰俗称腻子，是一种膏状或厚浆状的涂料，它容易干燥，干后坚硬，能耐砂磨。原子灰一般使用刮具刮涂于底材的表面（也有使用大口径喷枪喷涂的浆状原子灰，称为“喷涂原子灰”），用来填平、补齐底材上的凹坑、缝隙、孔眼、焊疤、刮痕以及加工过程中所造成的物面缺陷等，使底材表面平整、匀顺，使面漆的丰满度和光泽度等能够充分地显现。 （2）原子灰的刮涂 ①刮涂前的准备。 原子灰的种类很多，由于调制时，使用的黏度剂和稀释剂的不同，因而具有不同的极性。选用时，必须与所喷涂的底漆和面漆配套使用，否则不但无法满足附着力要求，甚至会出现“咬底”现象。 在刮涂时，需再次估计表面损坏的程度，合理调制原子灰，一次性刮涂完成， 中途不要刮刮停停。 ②原子灰的调合。 ●取原子灰。 原子灰装在罐中的时候，其各种成分如溶剂、树脂及颜料会分离。由于原子灰不可以在这种分离的形态下使用，故在取出罐子以前，必须彻底搅拌。固化剂也是如此，充分挤压装固化剂的袋子，使固化剂在使用前充分搅拌。原子灰罐每次用后必须盖好，以防溶剂蒸发。如果溶剂蒸发了，要向罐中倒入专用的溶剂。 将适量的原子灰基料放在混合板上。然后按规定的混合比添加一定量的固化剂。若固化剂过多，干燥后就会开裂；如果固化剂过少，就难以固化干燥。近来有一种方法为将主剂和固化剂采用不同的颜色相区别，通过其混合后的颜色来判断其混合比。原子灰主剂与固化剂拌合时，固化剂的容许量有一定范围，可以随气温的变化适当调整，具体数值应以产品说明书为准。 ●拌合原子灰。 步骤 1：用刮刀的尖端舀起固化剂，将其均匀散布在原子灰基料的整个表面上。 步骤 2：抓住刮刀，轻轻提起其端头，再将它滑入原子灰下面，然后将它向混合板的左侧提起。 步骤 3：在刮刀舀起大约 1/3 原子灰以后，利用刮刀右边为支点，将刮刀翻转。 步骤 4：将刮刀基本上与混合板持平，并将它向下压。一定要将刮刀在混合板上刮削，不要让原子灰留在刮刀上。 步骤 5：拿住刮刀，稍稍提起其端头，并且将上述中的在混合板上混合的原子灰全部舀起。 步骤 6：将原子灰翻转，翻的方向与步骤 3 中的相反。 步骤 7：与步骤 4 相同，将刮刀基本上与混合板持平，并将它向下压，从步骤 2 重复。 步骤 8：在进行步骤 2 到步骤 7 时，原子灰往往向上朝混合板的顶部移动。在原子灰延展至混合板的边缘时，舀起全部原子灰，并且将它向混合板的底部翻转。重复步骤 2 到步骤 7，直到原子灰充分混合。 注意：原子灰有可用时间的限制。所谓可用时间是指主剂和固化剂混合后，保持不硬化、能进行刮涂的时间。通常在 20℃条件下，可以保持 5min 左右。因此应根据拌合所需时间和刮涂所需时间，决定一次拌合的量。如果总是拌合不好，反复长时间拌合，超过可用时间（或留给涂刮的时间过短），就会使其固化而不能使用。因此拌合的关键是速度要快，动作要熟练。 ③原子灰刮涂的方法及步骤。 ●基本刮涂动作。 涂布原子灰时不可一次厚补，应分为 2~3 次涂布。 第一次刮原子灰将刮刀竖起沿着铁板薄薄地压挤修补。 第二次刮原子灰将刮刀倒斜35°~45°，用量稍微多点，最初补于需要 范围内，重叠时渐广。 第三次将刮刀倾斜至接近水平，刮平表面，同时将原子灰刮薄。 ●平面部分的刮涂动作。 平面部分的刮涂方法如下。 ·以压挤方法将涂布面全部涂布。 ·最终将原子灰外围部分膜厚刮薄，使其与周围的涂膜段差缩小。 ·将原子灰与原子灰间的段差缩小。同时周围部分要刮薄。 ·重复上一步动作，按涂布面需要量刮涂。 ·刮平涂布面使原子灰间无段差。 刮涂注意事项如下。 ·如果刮刀在各道施涂中，仅向一个方向移动，原子灰高点的中心就有所移动。这种情况很难打磨，所以刮刀在最后一道中必须反向移动，以便将原子灰高点移回中央。 ·原子灰必须比原来的表面高。但是，最好只略微高一点，因为如果太高了，在打磨过程中，就要花许多时间和力气来清除多余材料。 ·原子灰施涂在工件表面上的范围，必须以在磨缘过程中所留下的打磨划痕为限。如果没有打磨划痕，原子灰就黏不牢。 ·施涂原子灰要快，必须在混合以后大约 3 min 以内施涂完。如果花费时间太长，原子灰就可能在施涂完成前固化，影响施涂。 ●弧形及角落的刮涂动作。 对弧形部分及角落的涂布，使用有弹性的橡胶刮刀较容易施工，如下图所示。 ●棱角线条部分的刮涂动作。 棱角线条的涂布如下图所示。 棱角线无法拉直时请使用以下方法。 ·沿着棱角线贴胶带，单边涂布原子灰。 ·上一步所涂布的原子灰半干燥时，撕去胶带。 ·上一步所涂布的原子灰上沿着棱角线贴胶带。 ·反方面涂布原子灰。 ·半干燥后撕去胶带。 （3）原子灰的干燥 新施涂的原子灰会由于其双组分材料混合后发生反应而变热，从而加速固化反应。一般在施涂以后 20~30 min 即可打磨。如果气温低而湿度高，原子灰的内部反应速度降低，从而要较长的时间来使原子灰固化。为了加快固化，可以另外加热，例如，使用短波的红外线烤灯加热，其优点是从里往外加热，使湿气逐步往外挥发。 注意：在使用红外线烤灯来加热和干燥原子灰时，一定要把原子灰的表面温度控制在 50℃以下，以防止原子灰分离或龟裂。 （4）原子灰的打磨 ①粗打磨。 打磨原子灰视情况而定。选用圆型或方型系列的磨灰机，并固定以 80# 的干磨砂纸打磨。 应将磨灰机贴住原子灰表面后再开动，否则会碰损磨灰托盘或加深打磨深度。磨灰托盘必须全面贴合原子灰表面，不能施力过大，将原子灰表面打磨出大致形状即可。 按照刮原子灰最长方向来回打磨，然后再按垂直、斜向的方式进行打磨，不能超出原子灰范围。 ②中打磨。 用手掌触摸粗打磨的原子灰表面，感觉粗打磨后的状况。 更换干磨砂纸，以 120# 至 180# 干磨砂纸细磨原子灰，打磨羽状边（打磨位置应超出原子灰刮涂范围，使工件的表面有一个平滑的过渡），打磨出最终的表面。 注意：在更换砂纸时要逐级渐进，每次跳级不能超出 100 号。 打磨的要领是：将打磨机轻压在原子灰层表面，左右轻轻移动磨灰机，切忌使劲重压。 打磨时应注意：打磨头的工作面应与原子灰表面保持平行。打磨时不能施力过大，应将打磨机轻轻压住，靠旋转力进行打磨。若施力过大，就不能形成平整表面。 ③细打磨。 使用磨灰机大致形成平整表面之后，必须进行手工打磨修整，手工打磨修整使 用手工打磨板较为方便，其大小应与打磨作业面积相适宜。手工打磨板的移动方法和打磨机相同。 打磨结束后，若发现有气孔和小的伤痕，应采用填眼灰填补。待其干燥后，干磨采用 320# 砂纸，湿磨采用 600# 砂纸。 3. 中层涂料 （1）主要功能 中层涂料是指介于底漆层与面漆层之间的涂层所用的涂料。它的主要功能是改善被涂工件表面和底涂层的平整度，为面漆层创造良好的基底，以提高整个涂层的装饰性。 （2）性能要求 中层涂料应具有以下特性。 ①应与底漆、面漆层配套良好，涂层的结合力强，硬度配套适中，不被面漆的溶剂“咬起”（漆膜鼓起，脱皮）。 ②应具有填平性，能消除被涂漆表面的划纹等微小缺陷。 ③打磨性能要好。打磨时应不沾砂纸，湿打磨后，能得到平整光滑的表面，并能高温烘干。 ④耐潮湿性要好，不应引起涂层起泡。为保证涂层间的结合力和配套性，中层涂料所选用的漆基与底漆和面漆所用的漆基应相仿，并逐步由底向面过渡。 （3）车身常用中层涂料 ① C06-10 醇酸二道底漆。 C06-10 醇酸二道底漆又称醇酸二道浆，多喷涂在有底漆和腻子的表面上，或只有底漆的金属上，填平微孔和纹道。喷涂后可常温干燥。若喷涂后放置半小时，再在100 ℃ ~110 ℃温度下烘烤 1 小时，可提高漆膜性能。该涂料用二甲苯兑稀后喷涂，与醇酸底漆、醇酸磁漆、醇酸腻子、氨基烘漆等配套使用。 ② H06-9 环氧酯烘干二道底漆。 H06-9 环氧酯烘干二道底漆作为汽车车身封闭底漆，用在有底漆和打磨平滑的腻子上，填密性良好，可填密腻子孔隙、细痕，也易打磨。施工以喷涂为主，用二甲苯调稀。漆膜烘干后，可用水砂纸打磨，使底层平滑。 ③ G06-5 过氯乙烯二道底漆。 G06-5 过氯乙烯二道底漆又称过氯乙烯封闭漆，用来作为头道底漆和腻子层上的封闭性底漆，可填平微孔和纹道，打磨性较好，能增加面漆的附着力和丰满度。这类漆适宜喷涂，用 X-3 过氯乙烯漆稀释剂和 F-2 过氯乙烯防潮剂调整黏度，除防潮外还可防止发白。可与过氯乙烯底漆、腻子、磁漆、清漆等配套使用。 此外，H06-12 环氧醇酸二道底漆、Q06-5 灰硝基二道底漆、T06-6 各色脂胶二道底漆和 F06-13 各色酚醛二道底漆等也是较常用的中层涂料。 4. 面漆 （1）性能要求 汽车面漆是汽车多层涂层中最后涂层用的涂料，它直接影响汽车的装饰性、耐候性、耐潮湿性和抗污性。在汽车车身生产中，尤其是在轿车和高级客车生产中，对汽车用面漆的质量要求非常高。在选择汽车用面漆或制定面漆技术条件时应参考汽车的使用条件、产品品种和设计要求，具体要求如表 4-11 所示。 （2）常用车身面漆的特点、性能及用途 ①硝基面漆。 硝基漆是一种挥发型喷漆，它的特点是漆膜干燥快，喷涂后在常温下仅需十多分钟就干燥好了。涂膜坚硬耐磨，光泽较好，易施工和修补，能抛光，装饰性好。但因涂料内固体成分很少，溶剂挥发后成膜很薄，必须喷涂多次，所以施工工序较烦琐，并且打磨抛光劳动强度大、溶剂耗量大、火灾危险性也大。此外，硝基漆价格较高，耐水性和耐候性差，即保光保色性差，耐化学药品性能也不好，且有毒性，喷涂时对人的健康还有危害，所以在使用时应做好安全措施。 ②过氯乙烯漆。 过氯乙烯漆也是一种挥发性涂料，具有快干的特点，较硝基漆干得稍慢些。但其耐候性、耐湿性和化学稳定性比硝基漆好，成本也较硝基漆低。施工也很方便，可喷涂、刷涂或静电喷涂。其缺点是附着力较差、溶剂释放性差，固体含量也低，漆膜薄，需要喷涂三道以上。 注意：此漆一般宜在 60℃以下使用，同样也要注意与底漆的配套，一般宜采用环氧底漆和环氧腻子，不能与硝基漆混用。 ③醇酸树脂漆。 醇酸树脂漆能常温干燥，涂膜能形成高度的网状结构。漆膜光亮，经久不变；漆膜柔韧，附着力好，耐久性强，不易老化。即其耐候性、机械强度和附着力均显著优于硝基漆，且施工简便，不需打磨抛光，可减轻劳动强度。 ④氨基醇酸烘漆。 氨基醇酸烘漆是用氨基树脂与醇酸树脂配合而成的。汽车用氨基面漆均为三聚氰胺醇酸树脂体系。氨基树脂改善了醇酸树脂的硬度、光泽、烘干速度、漆膜外观，也提高了醇酸树脂的耐碱、耐水、耐油、耐磨等性能。 氨基醇酸烘漆具有以下特点。 ●漆膜外观丰满，色彩鲜艳。 ●漆膜坚韧，附着力好，机械强度高。 ●耐候性、抗粉化、抗龟裂性比醇酸漆稍好些，干透性好。 ●具有一定的耐水、耐油、耐磨性能。 ●具有良好的电气绝缘性能。 ●可采用静电喷涂，以提高生产效率，降低涂料的耗用量。 ⑤丙烯酸漆。 汽车用丙烯酸漆可分为热塑性和热固性两大类，前者随溶剂的挥发而干燥，而后者要靠热、触媒或两者结合的作用才能固化成膜。热固性丙烯酸漆主要用于汽车面漆，以代替氨基漆，施工情况和配套漆与氨基烘漆大致相同。 丙烯酸漆具有以下特点。 ●光泽好，硬度高，保光保色性耐久不变。 ●附着力好，尤其对锌铝等金属。 ●耐候性好。 ●耐水性、防霉变性和耐污染性好。 ●成本较高，烘烤温度也较高，一般在 120 ℃左右，最高可达 150 ℃。 ●具有优良的抛光性能。 八、涂料颜色的调配方法 1. 调色的基本程序 在汽车面漆的调色过程中，应借助不同的喷涂方法对亮度、色调、色度进行调整，以达到最佳的颜色，调色的一般程序如下。 （1）颜色分析 主要从三个方面进行颜色分析。 ①从正面或某一角度观察该面，看颜色是否太深或太浅。 ②检查色调，看色漆是否比原面漆更红、更蓝、更绿或更黄。 ③检查刚喷的色漆的色度是否比原面漆高或低。 （2）亮度调整 影响亮度的主要因素有车间环境、喷涂方法、溶剂的使用、油漆的用量、喷枪压力和混合料中的颜料用量等，在亮度调整时必须综合考虑各种因素才能得到合适的油漆亮度。 （3）色调调整 在亮度调整好后才能进行色调调整。每种颜色的色调只可能沿两个方向变化。 ①色调会发绿或发红的颜色有蓝色、紫色、黄色、米黄色和棕色。 ②色调会发黄或发蓝的颜色有绿色、黑色、褐红色、灰色、银色和白色。 ③色调会发黄或发红的颜色有青铜色、红色和橘红色。 ④色调会发蓝或发绿的颜色有海蓝色和青绿色。 可以根据油漆厂家提供的资料选定能调出正确色调的调色剂，按最低限量计算调色剂用量。经充分搅拌均匀后，喷涂一小块试板，待干燥后与原面漆作颜色对比。 （4）调整色度 调整好亮度和色调后开始调整色度。如果要想把颜色调得明亮些，必须重新调整前两项。如果要想使面漆颜色调得灰些，就要喷一层湿涂层，再以较远的距离和较低的气压喷一层用少量白色与微量黑色混合起来的涂层。 （5）检查及校正 最后，可以从三个角度进行检查。 ①垂直于汽车表面。 ②从刚好超过光源反射线的角度。 ③以小于 45°的角度观察汽车面漆。 检查维修喷涂后的面漆颜色是否与其他部位一致，如不一致则需要校正，直至满意为止。 2．调色前准备 调色是汽车修补漆配色的一个重要环节，如果了解调色原理，了解周围环境对颜色的影响，拟订完整的调色程序，就可以为喷涂工艺做出一个常规的程序。调色的基本目的主要有三个。 ①调节修补色漆与汽车原漆之间的细微差别。 ②使修补色漆与褪色的汽车面漆相匹配。 ③在无配方或无漆码的情况下，调配汽车修补色漆。 调配汽车修补面漆的油漆工必须正确、认真地识别颜色，辨别出它真正的颜色。特别是要能辨别要处理的色漆，还要能辨别色漆中这种颜色范围内的重色调。 如果修补面漆的颜色与原汽车面漆的颜色不同，在决定是否进行调色前，一定要先检查一下是否是由于以下原因造成颜色失配的。 ①汽车原面漆是否褪色。如果确实已褪色，可以适当扩大抛光修复部位。 ②是否用错颜色。对照检查汽车生产厂的漆码和油漆厂的色漆原料号码，确定是否用错。 ③色漆中的颜料或金属光片是否充分混合均匀。如果修补色漆搅拌不匀，罐底尚残留颜料、金属光片或珠光粉，都可能引起颜色失配，所以一定要彻底搅拌均匀。 ④稀释剂的用量是否准确。稀释过度会使颜色变淡或降低饱和度。 ⑤在做颜色对比之前一定要清洗、抛光，去除汽车旧面漆上的粉尘和氧化层。 ⑥使用试板时一定要留出充裕的干燥时间。试板一般要喷涂几次，每次喷涂后一定要干透，因为油漆干燥后的颜色要深些。 ⑦在喷涂金属漆或珠光漆时最好使用搅拌杯，因为金属屑片或珠光片容易沉入漆膜深处，影响色光。 ⑧要等油漆干燥后再调整颜色。可以使用加热灯、加热枪或其他干燥方法来缩短干燥时间。 ⑨调整颜色时每次只许加少量调色剂。 ⑩喷涂方法的不同可能会造成颜色的不同。喷枪靠近试板的油漆颜色比喷枪离得较远的要深，特别是喷涂金属漆时，差异更为明显。同样，降低喷枪速度比提高喷枪速度的颜色要深，各涂层间隔时间短的比间隔时间长的要深。在喷涂设备上，采用较大的液体喷嘴比较小的液体喷嘴的颜色要深；减小喷束宽度比加大喷束宽度的颜色要深；减小喷束压力比增大喷束压力的颜色要深；增大流量比减小流量的颜色要深。在车间环境温度方面，车间温度低比温度高的颜色要深。 另外必须注意的是，整板整修中出现颜色失配的情况比小面积整修时要多。这是因为板件（如车门）都有明确的边缘，如前门和后门紧挨着，形成鲜明的对照。而小面积整修时，修理部位却和周围区域掺和在一起，头道涂层只涂在修理部位内，以后的涂层一层比一层范围大，最终混合涂层超出原来涂层的范围。这样，虽然有些颜色失配，但是新旧面漆之间会有过渡，不会形成强烈的色差。 任务二 漆面美容护理 一、漆面失光的处理 1. 漆面失光的原因 造成漆面损伤、老化和失光的因素主要有自然因素与人为因素两种。 （1）自然因素 风沙尘土的吹打；雨雪、泥水的冲击；沥青路面飞溅起的沥青；树胶、虫尸、鸟粪和油污；大气中的各种工业排放物；酸和碱以及阳光中的紫外线等。 （2）人为因素 新车开蜡用品选择不当或操作方式不当；洗车时选用了碱性的清洗剂；冲洗车辆时水枪压力过大，清洗程序或手法不正确，表面附有尘埃时，用抹布或毛巾擦拭，使车漆面出现微小划痕。 2. 漆面失光的处理方法 （1）自然氧化不严重或浅划痕导致的失光处理方法 自然氧化导致的失光，漆面无明显划痕，用放大镜观察漆面斑点较小。由于上述原因导致的漆面失光，通常可采用抛光研磨的方法进行处理。 （2）自然氧化严重或透镜效应严重引起的失光处理方法 所谓的透视效应是指当车表漆面存在有小水滴时，在阳光的照射下，对日光产生聚集作用，焦点处的温度可高达 800~1000 ℃，从而导致漆面被灼蚀，出现肉眼看不见的小孔洞。 用放大镜仔细观察漆面，若发现漆面有较多的斑点，则说明漆面受侵蚀严重。由于上述原因导致的漆面失光，要求进行重新涂装翻新施工。 3. 漆面失光处理的操作步骤 （1）漆面清洁 ①冲淋。 车辆平稳停放后，使用高压水枪冲去车身污物，顺序自上而下，尽量避免正向或反冲洗，以免将泥沙冲回已经冲洗干净的部位。 ②擦洗。 将配制好的洗车液用泡沫清洗机，均匀地喷洒在车身表面。然后手持海绵按照从上到下的顺序擦洗车身。 ③冲洗。 擦洗完毕之后，开始冲洗车身，顺序是从车顶上往下冲洗。 ④擦车。 用半湿性大毛巾将整个车身从前至后先预擦一遍，待车身中部及下部大部分水分被吸干之后，用干毛巾细擦一遍。 ⑤吹干。 完成前面四道工序后，车身表面基本洗干净。但是有些地方在擦车时不容易擦干，如发动机盖边沿及内侧、车门边沿内侧、车门把手内侧、后备厢边沿内侧、油箱盖内侧等凹进去的地方，这时要用压缩空气来进行吹干。 （2）遮罩 对于不需要抛光的板块可以用胶带将其遮罩起来，如：电镀饰条、车窗防雨密封条等。 （3）研磨剂的选择 研磨剂应优先选用细研磨剂，如果漆面缺陷较为严重，则需选用中、重度研磨剂。 注意：如果不知道该如何选用研磨剂，可以选择在不明显处的小块面积进行试研磨操作，并查看漆面情况，然后再选择合适的研磨剂，如果一开始就选用重度研磨剂，其后必须使用细研磨剂或中度研磨剂进行进一步的研磨处理。 （4）研磨工具调试 首先调整研磨抛光机的转速，其次把海绵研磨盘浸湿，安装在研磨 / 抛光机上，先以低转速运转 1 min，甩出研磨盘上多余的水分。 （5）研磨 先将瓶装的研磨剂上下左右摇晃均匀，然后倒在待抛光车身漆面上或倒在抛光盘上涂抹均匀。 ①将研磨 / 抛光机转速调整到 1400~1800 r/min，启动研磨 / 抛光机。 ②保持研磨 / 抛光机与漆面平行，沿车身方向往复直线来回移动。 注意：研磨盘移动的轨迹应有 1/3 覆盖区域。 ③研磨过程中，应不时地向研磨部位喷涂洁净的清水，以保持研磨盘的湿润，降低研磨表面温度。 ④如先进行的是重度研磨，研磨后还应分别进行中度和细研磨，以使漆面光滑平整。 ⑤研磨时，可先研磨左半边或右半边。研磨顺序按照 a → b → c → d → e → f → g → h 进行。 注意：研磨时需要掌握力度，切勿用力猛磨，应当根据漆面状况按照轻磨→中磨→重磨的顺序进行。 （6）清洗 研磨结束后，应当对车身进行清洗，去除研磨剂残留物。因研磨后车漆存在一定的旋纹等，还需要进行进一步的抛光处理。 （7）抛光 根据研磨后漆面的情况，合理选择抛光剂。方法与研磨相同。 注意：研磨使用的抛光盘套是羊毛抛光盘套，而进行漆面抛光时，应选用海绵抛光盘套，应特别注意，切勿混用。 （8）清洗 这一步清洗主要是为了去除抛光留下的抛光剂残留物，最后对抛光进行检查，看是否有遗漏的部位。如果有，则需要再次抛光；如果没有，则需要进行漆面还原处理，其目的是消除微小划痕，使漆面光滑如新。 （9）漆面还原 将抛光盘套更换为海绵套盘，同研磨操作一样，将还原剂涂抹在漆面上，将抛光机转速调整到 2000 r/min，做最后的漆面还原处理。 （10）清洗 漆面还原处理结束后，对车身进行全面的清洗，彻底去除还原剂残留物。最后，清洗研磨盘，收拾工具，清理场地，结束作业。 二、漆面封釉处理 1. 封釉的功用 汽车在道路上行驶，很容易黏附灰尘、沙土等污垢，经封釉美容后，车身漆面具有不易黏附污垢的特性，使得漆面即使在恶劣、重污染的环境中也能长久保持洁净，而且还可以有效地抵御温度对车漆造成的影响，漆面的硬度也可以得到大幅的提高，还具有防酸防碱、防褪色、抗氧化、防静电等功能。 2. 封釉的特点 汽车打蜡和封釉护理，二者同为汽车美容、保护汽车漆面光泽的护理手段。在功能上，二者有相同的地方，但和汽车打蜡比较，汽车封釉有着明显的优势。 （1）釉剂不溶于水 由于汽车打蜡时所使用的蜡大都是溶于水的，因此如果汽车刚刚打完蜡后碰上阴雨天气，打上的蜡就会被雨水所溶解，起不到保护漆面和美容的作用。同时由于蜡可溶于水，打完蜡后给洗车也造成了诸多不便。而釉剂使用后会在汽车漆面渗透，并形成带固化剂的液体玻璃，而且层层积累，不溶于水。因此，汽车封釉后不用担心被水溶解的现象发生，可以长期保护汽车漆面。 （2）不损坏原有漆面 和打蜡相比，封釉的第二个优点就是不会损害汽车漆面，由于传统的汽车打蜡都要先洗车后打蜡，频繁地洗车自然会对汽车漆面造成危害，久而久之就会使漆层变薄。釉剂可以使流动的釉剂在汽车漆面表层附着并以透明状硬化，相当于给汽车漆面穿上一层透明坚硬的“保护衣”，因此可以起到保护汽车漆面的作用。 （3）保护时间长 汽车封釉之后，可以保护一年左右，同时汽车表面的灰尘可以轻松擦去，避免了经常洗车的烦恼。 （4）具有漆面保护性和还原性 釉剂具有独有的漆面保护性和还原性，达到从根部护理，有效去除污垢，渗透填塞漆孔的功能。 3. 漆面封釉的操作步骤 （1）车身的清洗 封釉之前最重要就是清洗车身，清洗剂应使用中性的。 （2）黏土去污 如果是比较长时间使用和去过恶劣环境的车辆，有可能车身清洗之后还会有难以清除的尘土、胶质等残留在车身表面，所以车漆用手摸上去仍然有粗糙的感觉，这时就可以采用去污黏土（洗车泥）对车身进行打磨处理，去除掉难以去掉的污垢杂质。 （3）车身深度清理 在封釉之前对车身表面清理得越干净，封釉之后的效果越明显。通过静电抛光轮对车漆进行抛光，再用车漆增艳剂来增艳车漆颜色。在高速旋转的同时通过产生的静电将车身表面的脏物吸出来，同时，增艳剂渗透到车漆内部。在抛磨的过程中，车漆表面的一些细小划痕也可以同时被磨平修复。 （4）振抛封釉 振抛封釉是汽车封釉美容的关键步骤。在专用振抛机的挤压下， 晶亮釉被深深压入车漆的毛孔之内，形成牢固的网状保护层，附着在车漆表面。保护剂中富含紫外线防护剂，可以大大降低日晒辐射，并可抵御酸、碱等化学成分的侵蚀。 注意：整个过程必须在无尘车间中进行。振抛封釉操作时，手持封釉振抛机作用于漆面的力度应先大后逐渐减小，以防止光圈出现。 （5）红外线烘烤灯烤釉膜 封釉后的车辆在红外线烤房用红外线灯烘烤 10~15 min，其目的是 加快施工速度。穿透性的加热方法可以使漆面分子空隙扩长，更利于保护膜的渗透，增强保护膜的硬度、光亮度和附着力，延长保护膜的有效护理时间。 （6）无尘打磨 最后用无尘纸打磨一遍车身，可让车漆如镜面般光亮。 4. 封釉后注意事项 ①封釉后 8 小时内切记不要用水冲洗汽车，因为在这段时间内，釉层还未完全凝结，将继续渗透，冲洗将会冲掉未凝结的釉。 ②做完封釉美容后可尽量避免洗车，因为一般灰尘用干净柔软的布条擦去即可。 ③做了封釉美容后不要再打蜡，因为蜡层可能会黏附在釉层表面，再追加上釉时会因蜡层的隔离而影响封釉效果。 三、漆面镀膜处理 1. 镀膜的作用 ①汽车镀膜具有防止漆面氧化、老化的作用。因为电镀膜中的石油成分施工后会在车漆表面形成坚硬的非有机膜层，与车漆紧密结合，并将车漆与空气隔绝，能有效防止外界因素导致的车漆氧化、变色等现象。 ②能够大大提高车漆表面清漆的清澈度，使车漆看上去更加光彩夺目。 ③耐腐蚀。坚硬的非有机膜层自身不易氧化，同时也可以防止外界的酸雨、飞虫、鸟粪等对车漆的腐蚀。 ④耐高温。汽车镀膜后其本身就具有耐高温的特点，且能有效反射阳光，即能有效反射外部的热辐射，防止高温对车漆的伤害。 ⑤防划痕。坚硬的膜层可以提高车体表面的硬度，能更好地保护车漆免受沙砾的伤害。 ⑥易清洗。汽车镀膜后具有超强的自洁性，且不易黏附灰尘、污垢，易于使车辆保持高清洁度和光泽度。 ⑦有拨水性。坚硬的膜层表面拨水效果好，可以使水在落在车体的瞬间收缩成水珠滑落，从而有效地防止水垢的形成。 2. 镀膜与封釉的区别 汽车封釉和汽车镀膜都是汽车漆面的上光保护产品，其各自都有不同的特点和优势，但也存在着较大的不同。 （1）性质不同 封釉强调的是渗透性，通过封釉后，釉与车漆融为一体，形成网状的稳定保护层；汽车镀膜注重的是成膜性，覆盖在车漆表面，形成一层透明的薄膜。 （2）施工工艺不同 封釉需要先用抛光机来进行氧化层、划痕的处理，然后用封釉振抛机来进行震压，使釉渗透到漆面内部；而镀膜在进行氧化层、划痕处理后，用镀膜喷枪喷涂到车漆表面，然后用海绵或毛巾处理，也有采用电镀和抛光海绵来进行施工操作的。 3. 漆面镀膜的操作步骤 漆面镀膜分为手工镀膜和电喷镀膜两种。各有其优点，下面讲解这两种镀膜的步骤。 （1）手工镀膜 ①车身的清洗。 使用通用除胶剂彻底去除车表各种污渍。 ②黏土处理。 对于特别难清除的漆面氧化层、飞漆污染、轻微的漆面刮痕（如手指甲刮痕、树叶刮痕等），使用黏土（洗车泥）进行清洁。 ③遮罩。 对于不需要抛光的板块可以用胶带将其遮盖起来，如电镀饰条、车窗防雨密封条等。 ④研磨抛光。 使用海绵盘对漆面进行抛光，去除氧化层，抛掉漆面树胶和其他顽固污渍。 ⑤镜面处理。 镜面处理即还原处理，操作方法是将镜面蜡涂在漆面上，用海绵盘作为配套盘在研磨抛光机的作用下对漆面进行镜面处理。 ⑥漆面镀膜。 用专用海绵轮（盘）以打蜡画圈的方式将水晶镀膜打到经过镜面处理的车表上，等待其凝结发白后，用打蜡毛巾进行抛光。 ⑦清洁。 使用毛巾对蜡面进行擦拭，去除多余残蜡，并使蜡层呈现镜面效果，去除蜡斑。 ⑧上增艳蜡。 最后将汽车漆面增艳蜡喷洒到车漆表面，并用打蜡毛巾对蜡面进行擦拭，起到进一步的镜面和增光效果。 （2）电喷镀膜 前面①至⑤的步骤与手工镀膜步骤一样，这里不再重复。 ⑥漆面镀膜。 选择与车身颜色相近的 40 mL 左右镀膜车蜡倒入料杯，将喷枪连接气泵，并把喷枪的气压、流量及扇面调整至合适的工作状态，然后对车身漆面进行均匀喷涂。喷涂时持枪要始终垂直于喷涂面，并保持 15~20 cm 的距离。 ⑦烘烤车漆。 用红外线烘烤灯将车蜡烤干，再用干净的纯棉毛巾擦拭干净。若没有烤灯，一般在喷涂 3~5 min 后（具体可参见镀膜的使用说明）用干净的纯棉毛巾擦拭干净即可。 ⑧漆面密封。 最后进行漆面密封护理，将全车车身漆面封一层镜面釉，用红外线烤灯将车身漆面烤干，然后用毛巾擦拭干净即可。 注意：整个操作过程必须在无尘车间中进行。 四、漆面镀晶处理 1. 镀晶的作用 镀晶是现阶段汽车护理市场继打蜡、封釉、镀膜之后的高端漆面护理项目。其效果好，且维持的时间更久，一般能保持 2 年以上，具有耐划痕、耐腐蚀、不龟裂、易清洗、抗静电、更光亮、拨水强、时效长、超保值等作用。 （1）耐划痕 漆面镀晶后硬度达 6 H，相比较普通车漆 2 H 的硬度而言，能防止大多数轻微的划痕，并且自身有弹性恢复功能，可以保护车辆免受日常轻微划痕的侵扰，使漆面划痕较一般镀膜减少 70% 以上。 （2）耐腐蚀 漆面镀晶后体超细的纳米晶体层将漆面与外界隔绝，能有效防氧化，耐鸟粪、飞虫浆液、酸雨等的腐蚀。 （3）不龟裂 漆面镀晶后抗紫外线，抗高温、严寒，耐温范围为 50~300 ℃，适应温度变化范围宽，不会产生龟裂、脱落的现象。 （4）易清洗 漆面镀晶后强大的纤维网会填补车身漆面看不见的细小毛孔，使漆面达到镜面状态，使车身易于清洗保养。各种灰尘和普通污物仅使用清水（不加任何洗涤剂）冲洗，车体表面就可恢复和保持晶莹透亮，即使黏有油污或虫尸，只需用湿毛巾直接擦拭表面就可轻松去除。节省洗车时间，具有超强的自洁功能。 （5）抗静电 漆面镀晶后其表面含抗静电剂，使漆面不易吸附粉尘。 （6）更光亮 漆面镀晶后其表面具有与钻石相类似的晶体结构，可以增加光的折射，使车面亮度更高，漆面晶莹绚丽。 （7）拨水强 漆面镀晶后的低表面能张力与水珠相斥，有超强的拨水性，不沾水。 （8）时效长 漆面镀晶后寿命长，性能持久稳定。 （9）超保值 漆面镀晶作为先进的漆面保护技术，不仅可减少洗车、打蜡费用，而且可以使原车漆得到更好的保护。 2. 镀晶的操作步骤 ①使用前先冷却车身，清洗车辆。 ②取还原剂抛光车身，均匀涂抹划痕处、老化处、氧化处，配合专用抛光机进行划痕处理，还原到镜面效果为止。 ③取脱脂剂涂擦车身漆面，将原有的漆面蜡釉成分清除掉，以增加结晶镀膜剂的附着力，然后用清水冲净擦干。 ④将固化剂全部倒入镀晶液瓶里，充分摇均匀，喷洒在施工区域，用海绵涂均后，用轻柔毛巾将漆面擦干净。 ⑤分区域作业：一个区域镀晶完成后再用同样的方法施工另外的区域（采用“井”字形涂抹，先横向再竖向）。 ⑥镀晶完成后，2 小时后再用保养剂提高光泽度。 ⑦每 3~5 个月用保养液定期保养一次。 ⑧镀晶 2 小时后才能体现拨水效果。 ⑨镀晶效果在有定期保养的情况下可保持 2 年，无保养的情况下可保持 12 个月。 3. 镀晶的注意事项 ①施工前需要将车身缝隙的水清理干净。 ②施工期间需要用手指将镀晶瓶按住以免镀晶液体挥发。 ③施工期间镀晶蜡不可涂到塑料件、橡胶件、镀铬件、玻璃表面，如发现有，及时清理。 ④如果一个人施工不可全车涂完再擦拭，需小面积地施工，以免发生镀晶液体干燥无法擦拭的情况。 ⑤如想要镀晶达到最佳效果，需施工后 2 小时做第二遍。 ⑥施工后需在无尘车间放置 8~12 小时。 ⑦施工后 7 天内不可洗车。 五、漆面划痕处理 汽车漆面划痕根据其深浅程度的不同可分为：浅度划痕、中度划痕、深度划痕三种类型。浅度划痕是指表层面漆轻微刮伤，没有划伤底漆；中度划 痕是指色漆层已经刮透，但未伤及底漆层；深度划痕是指底漆层已刮透，可见车身金属面。 1. 漆面浅度划痕处理方法 对表层漆面轻微刮伤的车身，经检查未刮透面漆层的，可以采用以下方法来进行修复处理。 （1）车身清洗 首先将车身上的脏物去除。 （2）开蜡 开蜡的目的是为了保证抛光效果。开蜡作业要求使用专用开蜡水，去除漆面原有的蜡质层，在对蜡质层进行彻底分解的同时，又不损伤漆面。 （3）漆面研磨抛光 ①研磨。 先用小块毛巾将研磨剂均匀涂抹在待抛漆面上，将海绵抛光盘安装在抛光机上，沾满水，保持抛光盘平面与待抛漆面基本平行，启动抛光机，使其转速调整在1500~1800 r/min。抛光时为保持海绵抛光盘湿润，应不断向抛光盘上洒洁净水，以降低摩擦表面温度，避免由于摩擦温度过高使抛光盘焦化和损坏面漆。研磨抛光作业在清除掉 95% 左右划痕（剩余的微小划痕，可使用还原增艳蜡予以消除）时即可停止，然后用洁净水冲洗抛光表面，擦去残余物，检查抛光效果。 ②抛光。 抛光的作用是清除研磨留下的细微划痕。操作步骤与研磨步骤相同。 （4）漆面还原 抛光作业结束后，漆面浅划痕已基本消除，对于抛光作业中残留的一些发丝划痕、旋印等，可通过漆面还原进行处理。方法是：用一小块无纺布将还原剂均匀涂抹于漆面，然后抛光至面漆层与原来的漆层颜色一致即可。 （5）漆面保护 漆面保护通过对漆面上保护剂来实现，漆面保护剂有蜡质和釉质两大类。其操作方法在前文中已讲述，这里不再详细说明。 2. 漆面中度划痕处理方法 当色漆表面已被刮透，但未伤及底漆层，可使用以下方法进行修复。 （1）表面处理 ①打磨。 检查底漆层是否附着完好；对中涂层及面漆层的刮伤部分进行打磨，使之平整、光滑；对损伤部位的边缘进行修整，使其边缘不见刮伤的涂层为止。 ②车身清洗。 用专用清洗剂去除打磨遗留下的残留物、表面油污和其他异物。 （2）底漆和腻子施工 如果划痕经表面处理后未露金属表面，底漆层附着良好，则可以在原有底漆层的基础上直接喷涂封闭底漆或中涂漆。 如果金属表面外露，则须进行腻子（原子灰）的刮涂施工。然后进行比腻子更细的填眼灰（红灰）施工。 注意：每次腻子和填眼灰施工之后都要进行烘干或晾干处理。最后喷涂封闭底漆或中涂漆。 （3）面漆的涂装 ①第一道面漆。 ●喷漆。 将选好的面漆，按施工条件的要求，调配到规定的工艺条件允许范围内，然后进行喷涂。 ●烘干。 一般采用红外线烘烤灯或烘烤车间进行局部烘干。 ●打磨。 用 320 号砂纸进行面漆表面打磨，使面漆涂层表面平整光滑，并用抹布、压缩空气边吹边擦，最后用带黏性的抹布将表面彻底擦净。 ②第二道面漆。 ●喷漆、烘干。 与第一道面漆喷涂、烘干过程相同。 ●打磨。 此次面漆打磨是直接影响到涂层表面质量的最后打磨工序，应特别注意打磨质量。采用 500~600 号砂纸浸湿打磨，消除涂膜缺陷，然后再进行烘干。 （4）罩光漆的喷涂 在进行第二道面漆喷涂打磨后，需要喷涂一层罩光漆，罩光漆俗称光油，可以提高漆面光亮度。 ①施工条件。 以罩光漆 KH-24 为例，其需采用专用稀释剂 KH-24，使稀释率为 14%~16%。 ②涂装方法。 喷涂次数 5~6 次，目标厚度 35~40 μm。每次之间流平 3~5 min；最后一次流平时间 7~10 min。 ③干燥。 采用红外线烘烤灯烘烤，时间以实际漆面干透为止。 （5）上蜡 目的是提高光泽度。 3. 漆面深度划痕处理方法 深度划痕包括创伤划痕，是汽车因碰撞、刮擦等原因造成的车身局部损坏、板面变形、破裂等创伤，涂层严重损坏。对深度划痕首先应清除损伤板面的旧漆层，用钣金或焊装等方法，修复好已损伤车身的板面，达到与原来的形状、尺寸、轮廓相同的要求。其修复方法如下。 （1）表面处理 ①用铲刀、钢丝刷等清除表面涂层、铁锈和焊渣。焊口较大处用砂轮打磨平整，再用 1.5~2.5 号砂布打磨，清除底层表面锈蚀和杂物。 ②用溶剂将划痕处洗净、晾干。 ③涂上一层薄薄的底漆。 ④在底漆膜上涂一层防锈漆。 （2）刮涂原子灰 ①将速干原子灰覆盖在金属层上。 ②原子灰干燥后，用 400 号干砂纸将原子灰磨平。 ③用脱蜡清洗剂将划痕处擦净。 （3）喷涂中涂漆 ①将不喷漆的地方用专用胶纸或报纸遮盖。 ②先用喷枪轻轻地喷上一道底漆，然后再喷第二层较厚的底漆，并使其干燥。 ③用 600 号砂纸将底漆磨平。 ④如果划痕处仍低于漆面，可再喷涂 3~5 层底漆。 ⑤用 1500~2000 号砂纸将周围部分打平，再用溶剂擦净。 （4）喷涂面漆 ①喷漆。 选用与原车色漆配套的面漆，按原车颜色调配，并调至符合施工要求的黏度，经过滤后再进行喷涂施工。每喷涂一遍之后，应有涂膜需要的流平时间，然后再一遍一遍地进行喷涂，使第一次面漆涂层达到 30~40 μm 厚度。涂料在涂覆后应有足够的流平和晾干时间，常温干燥一般在 2 h 以上。 ②湿磨。 用 280~320 号水磨砂纸在喷涂四层的涂膜基础上将涂膜打磨平整光滑。用抹布、压缩空气边吹边擦洁净，并使之表面干燥，可加热干燥，也可自然晾干。 ③喷涂罩光漆。 在原有面漆内，加 20% 以下的清漆，再适当加入稀释剂混合使用，以增加光洁度。经过滤后再喷涂，喷后流平性要好，以便第二天抛光打蜡，总厚度为 80~ 110 μm。 （5）抛光上蜡 ①将喷涂完并干燥后的车身，拆除遮盖物。 ②用 400~500 号水磨砂纸带水将车身表面满磨至涂膜表面光滑平整为止，打磨长度在 100 mm 以内。 ③用抛光剂打磨。先用抹布将涂层表面擦净，然后用呢绒、海绵等浸润抛光剂进行抛光。 ④抛光之后再用上光蜡抛出光泽。 |  |  |
| 课堂小结 | 1.教师简要总结本节课的要点。 2.学生总结回顾知识点。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |