| 章次及 名称 | 模块一 铸造技术 任务1 砂型铸造 |  |  | 学时数 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第 周 | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 1.了解铸造生产的特点、分类和应用。 2.了解和熟悉砂型铸造的工艺过程、并掌握手工造型、整模造型、分模造型的造型方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点： 1.铸造生产的特点、分类和应用。 2.砂型铸造的工艺过程、并掌握手工造型、整模造型、分模造型的造型方法。 教学难点 1.砂型铸造的工艺过程 2.分模造型的造型方法 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 铸造就是把金属加热熔化后注入铸型的型腔中，待金属液冷却后获得铸件的一种生产工艺方法。也就是将金属熔化成液体后倒入一个事先做好的空的模型里，等到液体冷却、凝固后把模型打开，得到所需形状尺寸的零件的工艺方法。铸造是获得毛坯的主要方法之一，铸造的实质是利用金属熔化后的流动性来实现成形的。 二、铸造的特点及铸件的缺陷 与其他金属加工方法相比，铸造具有以下特点： （1）铸造的适应性广。 （2）铸造具有良好的经济性 - 铸造可制造出形状复杂的工件。 （4）废品率高。 （5）铸件的力学性能较差。 铸件的常见缺陷有： - （1）气孔。 - （2）缩孔。 - （3）缩松。 - （4）渣气孔。 - （5）裂纹。 - （6）冷隔或浇不足。 （7）粘砂。 三、铸造在汽车零件中的应用 在汽车的各种零部件中，发动机的缸体、变速箱的壳体、后桥的壳体、刹车盘、刹车支架等箱体类、壳体类、支架类零件都是通过铸造生产出毛坯的。汽车上用铸造方法得到的零件总重量占汽车整车重量的20%左右。可以看出，铸造工艺在汽车制造中的重要地位。 四、铸造的分类 铸造按造型材料及工艺方法的不同来划分，可分为砂型铸造和特种铸造两大类。 砂型铸造就是模型是用一种专门的砂制作出来的，将液体的金属直接倒入砂模中，不加外在的压力，完全靠液体的自重和流动性来充满整个模型的过程。 凡不同于砂型铸造的铸造方法统称为特种铸造，包括金属型铸造、压力铸造、离心铸造、熔模铸造等。一般多用于尺寸及质量较小，结构复杂、生产批量较大的场合，如小型机器壳体、仪器仪表壳体、轻型减速器壳体等。 七、小结 |  |  |  | 4 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 五、砂型铸造 1. 定义及工艺过程 砂型铸造就是指以型砂作为造型材料制造铸造模型的铸造方法。它是最古老最基本的方法，同时也是应用最为广泛的一种铸造方法。目前，在所有铸造成型的产品中，80%以上的产品是用砂型铸造这种方法得到的。在汽车铸件生产中，砂型铸造所生产的铸件占整个汽车铸件的90%以上。可见，绝大多数的铸件都是选择砂型铸造这种工艺方法。砂型铸造中的重要材料是型砂。 砂型铸造的工艺过程主要包括造型（包括造芯）、烘干、合型、熔炼金属、浇注、落砂和清理、检验等环节。 2.砂型铸造的造型方法 按操作特点不同可分为手工造型和机器造型两大类。手工造型就是由人工用造型工具来进行砂型制作。手工造型的优点：操作灵活、适应性强、造型成本低、生产准备时间短，等等；手工造型的缺点也是显而易见的，铸件的质量较差、生产效率低、劳动强度大等。因此，手工造型多用于单件及小批量生产。 （1）手工造型。手工造型的方法很多，常用的有整模造型、分模造型、挖砂造型、活块造型、三箱造型等。 ①整模造型顾名思义，其模样为一整体，分型面为一平面，型腔在一个砂箱内。 整模造型的特点：分型面为平面，铸型型腔全部在一个砂箱内，造型操作简单，铸件不会产生错型缺陷。 应用范围：整模造型适用于形状简单的铸件， 如齿轮坯、轴承、皮带、轮罩等。 ②分模造型。特点是：模样是分开的，模样的分开面（称为分型面） 必须是模样的最大截面，以利于起模。 应用范围：制造最大截面在中部的铸件，一般为对称性铸件。 ③活块造型。 活块造型的特点：将模样上妨碍起模的部分，做成活动的活块，便于起模。但造型和模样制作都很麻烦，操作难度较大，生产率低。 应用范围：单件小批生产带有突起部分的铸件。常用来制造有凸台零件的毛坯。 ④挖砂造型。 特点：造型麻烦，生产率低。 应用范围：适用于单件小批生产模样薄、分模后易损坏或变形的铸件。 ⑤三箱造型。 特点：操作复杂，造型复杂，易错箱，生产率低。 应用范围：单件小批生产具有两个分型面的铸件。适合于中间截面小，两端截面大的铸件。 ⑥车板造型。车板造型的刮板形状和铸件截面相适应，代替实体模样，可省去制摸的工序。应用：单件小批生产，大、中型轮类、管类铸件，如皮带轮、齿轮等，如图 1-9所示。 ⑦假箱造型。假箱造型将模型置于预先做成好的假箱或成型底板上，可直接造出曲面分型面，代替挖砂造型，操作较简单。 （2）机器造型。机器造型就是用机器代替人工完成全部或至少完成紧砂和起模操作的造型方法。机器造型可显著提高劳动生产效率，提高铸件的质量，减少机械加工余量，同时大大改善工人的劳动条件。因此，现代化铸造车间中大多采用机器造型。 - 3.铸铁的熔炼和浇注 铸件的质量不仅与造型材料和工艺有关，而且与铸造合金以及熔炼过程密切相关，最常用的铸造合金就是铸铁，通过加热使铸铁由固态转变为液态，并通过冶金反应去除金属液中的杂质，使其温度、成分达到规定要求的操作过程，称为铸铁的熔炼。 铸铁熔炼应达到下列要求：铁液温度高，铁液的化学成分符合要求，能源消耗少，熔炼效率高。 铸铁熔炼设备有冲天炉和感应炉等，目前冲天炉应用最广。冲天炉有不同的结构形式，普遍采用的冲天炉如图所示。 冲天炉由钢板和耐火砖等加工而成。冲天炉熔炼是利用对流传热原理进行的。 铸铁熔炼的操作过程包括修炉、烘干、点火、加底胶、熔化、出渣等。 浇注是指将熔融金属从浇包注入铸型的操作。为保证铸件质量，浇注的温度应尽可能低些，以减少气体的溶解量，从而减少气孔、缩孔等铸件缺陷；但熔融金属出炉的温度应尽可能高些，以利于熔渣上浮，从而便于清渣和减少夹杂物类铸件缺陷。 - 4.落砂、清理和检验 落砂是指用手工或机械方法使铸件与型砂分离的操作。落砂一般应在铸件充分冷却后进行，落砂后从铸件上清除表面粘砂、型砂、多余金属(包括浇冒口、氧化皮)等过程。 落砂后应及时清理铸件。清理后的铸件应根据其技术要求进行检验。 5.铸件浇注位置和分型面的选择 - 浇注系统是指为填充型腔和冒口而开设于铸型中的一系列通道。浇口杯：承接浇注的熔融金属。 - 直浇道：产生静压力，使熔融金属充满铸型、调节流速。横浇道：将熔融金属分配给各个内浇道，撇渣。 - 内浇道：金属液流入型腔的入口，控制金属液流入型腔的速度和方向，调节冷速。冒口：为避免出现因金属收缩导致铸件变形而附加在铸件上方或侧面的补缩空腔。 - 应尽量使型腔和主要型芯处于下型，以便于造型，下芯，合型及检验型腔尺寸。但下型的型腔也不宜过深，并力求避免使用吊芯和大的吊砂。 - 应尽量选用平直面作分型面，少用曲面，以简化制模和造型工艺。应尽量减少型芯和活块的数量，以简化制模、造型、合型等工序。 - 分型面应选在铸件的最大截面处，以保证从铸型中取出模样，而不损坏铸型。具体选择铸件分型面时，为保证铸件质量，应尽量避免合型后翻转砂型。一般应首先确定浇注位置，再考虑、分型面。对于质量要求不高的铸件，应先选择能使工艺简化的分型面， 而浇注位置的选择则。处于次要地位。 - 6.工艺参数的选择 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 1.人类最早的金属制品是青铜铸件。铸造是脆性材料成型的唯一方法。铸造生产的工艺灵活性大，工业上常用的金属材料均可用来进行铸造。 2.铸造用原材料大都来源广泛，价格低廉，并可直接利用废机件。 3.考虑铸造生产工艺和合金铸造性能对铸件结构的要求。铸件的结构设计合理与否，对铸件的质量、生产率以及成本有很大的影响。设计铸件时，不仅要保证使用性能的要求，还要满足铸件在制造过程中工艺性的要求。应尽量使生产工艺中的制模、造型、制芯、装配、合型和清理等各个环节简化，节约工时，防止废品产生。 4.选择造型方法应综合考虑零件的批量、大小、形状复杂程度、材质以及经济性等因素。 |  |  |  |  |  |  |

| 章次及 名称 | 模块一 汽车零件铸造技术 任务2 特种铸造 |  |  | 学时数 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第 周 | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 1.掌握金属型铸造、熔模铸造、压力铸造、低压铸造、离心铸造的特点及应用。 2.了解金属铸造性能（流动性、收缩性、偏杆、氧化性、吸气性）对铸造成形的影响。 3.了解对铸件结构的工艺性的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点： 1.金属型铸造、熔模铸造、压力铸造、低压铸造、离心铸造的特点及应用。 2.了解对铸件结构的工艺性的要求。 教学难点： 对铸件结构的工艺性的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 按铸件的成形条件和制备铸型的材料不同，铸造方法可以分为砂型铸造和特种铸造。特种铸造又可分为金属型铸造、压力铸造、离心铸造、熔模铸造、气化模铸造、陶瓷型铸造、壳形铸造、挤压铸造、磁型铸造、石膏型铸造、真空吸铸、连续铸造、石磨型铸造、实型铸造等。常用的主要是金属型铸造、熔模铸造、压力铸造、低压铸造、离心铸造。 二、金属型铸造 金属型铸造就是用金属材料（铸铁或钢）制造出铸型来生产铸件的方法。铸造用的模具材料是金属的，不是砂的。金属模型可重复使用，故又称为永久型铸造。 1.金属型铸造工艺措施 （1）喷刷涂料。 （2）保持合适的工作温度。 （3）控制开型时间。 （4）浇注灰口铸铁件要防止产生白口组织。 2.金属型铸造的特点和应用 （1）金属型铸造的优点。 （2）金属型铸造的缺点。 金属型铸造的应用：主要适用于大批量生产的有色金属铸件，比如汽车发动机中的活塞、气缸体、缸盖、油泵壳体、水泵叶轮、铜合金轴瓦和轴套等。黑色金属类铸件只限于形状简单的中、小型铸铁件。 三、熔模铸造 熔模铸造是采用易熔的蜡料制成模样来生产铸件的工艺方法。该法制作的铸型无分型面，从而提高了铸件的精度，故又称为“精密铸造”。生产过程中模样主要由蜡质材料来制造，经熔化从铸型中流出，故又称为“失蜡铸造”。 1.熔模制造工艺过程 - （1）压蜡。 （2）结壳。 （3）脱蜡。 - （4）焙烧。 - （5）填砂造型。 - 浇注。 - 落砂及清理。 2.熔模铸造的特点及应用 （1）熔模铸造的优点。 （2）熔模铸造的缺点。 （3）熔模铸造适用范围。熔模铸造主要用于高熔点合金精密铸件的成批、大量生产；生产形状复杂、难以切削加工的小零件。可以生产汽轮机、涡轮发动机的叶片和叶轮、切削刀具、运输工具以及机床上的小型零件。 四、压力铸造 压力铸造是在高压下，将液体的金属或者是半液体的金属 快速地 压入 金属的模型中，并在高压下凝固成型的铸造方法，简称压铸。压铸时常用的压力为400～500MPa，金属充填速度为0.5～120m/s。因此，高压、高速是压铸法与其他铸造方法的根本区别，是其重要特点。 压力铸造的原理主要是金属液的压射成形原理。通常设定铸造条件是通过压铸机上速度、压力以及速度的切换位置来调整的。 1. 压铸机及压铸工艺过程 压铸机可分为热压室式和冷压室式两大类。这两类又都有直式和卧式两种类型。 （1）注入金属。喷刷涂料→闭合压型→液态金属经压室上的注液孔注入压室。 （2）压铸。压射冲头向前推进，金属液压入压型中，保压、凝固。 （3）取出铸件。铸件凝固后，型腔两侧型芯同时抽出→动型左移开型→铸件被冲头顶离压室→铸件被顶杆顶出动型。 2.压力铸造的特点及应用 （1）压力铸造的优点。 （2）压力铸造的缺点。 （3）压力铸造适用范围。 压力铸造主要应用于非铁合金，比如铝、镁、锌、铜等的中小型铸件的大批量生产。汽车中采用压力铸造生产毛坯的零部件很多，比如铝合金的发动机缸体、缸盖、齿轮、箱体、支架等都是用压力铸造生产出来的。压铸件在仪器、仪表、汽车、兵器等领域得到了广泛应用。 五、低压铸造 低压铸造是介于重力铸造（如砂型铸造、金属型铸造）和压力铸造之间的一种铸造方法。液态合金在压力作用下，自下而上地充填型腔，并在压力下结晶形成铸件的工艺过程。所用压力较低，一般为0.02～0.07MPa。 1.工艺过程 2.低压铸造的特点和适用范围 （1）充型时的压力和速度便于控制和调节，充型平稳，液体合金中的气体较容易排出，气孔、夹渣等缺陷较少； （2）低压作用下，升液管中的液态合金源源不断地补充铸型，有效防止了缩孔、缩松的出现，尤其是克服了铝合金的针孔缺陷； （3）省掉了补缩冒口，使金属利用率提高到90～98%； （4）铸件组织致密、力学性能好； （5）压力提高了液态合金的充型能力，有助于大型薄壁件的铸造。 适用范围：主要用于质量要求较高的铝、镁合金铸件的大批量生产，如气缸、曲轴、高速内燃机活塞、纺织机零件等。 六、离心铸造 将液态金属浇入高速旋转（250～1500r/min）的铸型中，使金属液体在离心力作用下充填铸型，以获得铸件的铸造方法。 离心铸造是指将金属液浇入绕着水平、倾斜或立轴回转的铸型，在离心力的作用下，凝固成铸件的铸造方法。离心铸造是在离心铸造机上进行的，其铸件轴线与铸型回转轴线重合。这类铸件多是简单的圆筒形，铸造时不用砂芯就可形成圆筒的内孔。 1.离心铸造过程 2.基本工艺 立式：铸型绕垂直轴旋转，用于生产圆环铸件； 卧式：铸型绕水平轴旋转，用于生产管类和套类铸件。 离心铸造的铸型主要使用金属型，也可以用砂型。 3.离心铸造的特点及应用 离心铸造时，在离心力的作用下，金属液充型能力得到提高，可浇注流动性较差的铸件；在离心力的作用下,金属的结晶从外向内顺序进行，因而能获得组织致密的铸件，与砂型铸造相比，力学性能可提高10%～20%;铸造圆形空心铸件时，不用型芯；还可铸造双金属铸件，如钢套内镶铜。 离心铸件尺寸公差等级可达IT14～IT12，表面粗糙度Ra12.5～6.3μm。 离心铸造导致铸件内表面粗糙不平，质量较差，尺寸也不准确。 离心铸造主要用于制造铸钢、铸铁、非铁金属等材料的种类管状零件的毛坯。 4.离心铸造的特点和适用范围 （1）铸造圆筒形铸件时，可节省型芯和浇注系统，省工省料，降低成本； （2）铸件组织致密，极少有缩孔、缩松、气孔、夹渣等缺陷； （3）合金充型能力得到了提高，可以浇注流动性较差的合金铸件和薄壁铸件，如涡轮、叶轮等； （4）便于制造双金属件，如轧辊、钢套、镶铜衬、滑动轴承等。 适用范围：铸铁管、气缸套、双金属轴承、特殊钢的无缝管坯。 |  |  |  | 4 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 为什么铸件会产生热裂纹？ 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 金属型铸造的优点：①节省造型材料、设备及工时，可“一型多铸”，铸型可以多次使用，提高了生产效率，改善了劳动条件，便于自动化生产；②金属型冷却速度快；③铸件尺寸精度高。 金属型铸造的缺点：铸型制造周期长、成本高、工艺参数要求严格，易出现大量同一缺陷的废品等。而且，金属材料与型砂相比较，导热速度快、无退让性，无透气性，耐火性也比型砂差，易产生浇不足、冷隔、裂纹及白口等缺陷。 金属型铸造的应用：主要适用于大批量生产的有色金属铸件，比如汽车发动机中的活塞、气缸体、缸盖、油泵壳体、水泵叶轮、铜合金轴瓦和轴套等。黑色金属类铸件只限于形状简单的中、小型铸铁件。 |  |  |  |  |  |  |