| 章次及 名称 | 模块六 汽车车身冲压技术 任务1 冲压技术基础知识 |  |  | 学时数 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第 周 | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 能够正确认识冲压工艺的概述，能了解常用冲压设备的结构及工作原理，熟悉汽车冲压制造的生产类型及其工艺特征，并对本课程的教学要求和学习方法有一定了解。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：冲压技术的概念以及特点；冲压设备以及工作原理；冲压件的结构工艺性。 教学难点：冲压的概念；冲压件的结构工艺性。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 课程的主要任务、主要内容、学习本课程的主要任务及要求、课程的特点及学习方法等。 冲压成形工艺在汽车车身制造工艺中占有重要的地位，特别是汽车车身的大型覆盖件，因大多形状复杂，结构尺寸大，有的还是空间曲面，并且表面质量要求高，所以用冲压加工方法来制作这些零件是用其它加工方法所不能比拟的。载重货车的驾驶室、车前钣金件、货厢板以及轿车的各种车身覆盖件和客车的各种骨架等，几乎全都是用冲压加工方法制作的。。 二、汽车冲压工艺的特点及分类 特点： （1）冲压加工的操作方便，生产效率高，易于实现机械化和自动化。 （2）冲压件的质量很稳定，互换性能好。 （3）冲压加工可产生尺寸范围较大、形状较为复杂的零件。 （4）冲压加工时一种省料、节能的加工方法，生产成本比较低。 根据板料加工后是否发生了板料分离而将冲压工序分为分离工序与成形工艺两大类。 三、冲压技术的应用 由于冲压加工具有突出的特点，因此在国民经济各个领域广泛应用。例如，航空航天、机械、电子信息、交通、兵器、日用电器及轻工等产业都有冲压加工。冲压可制造钟表及仪器中的小型精密零件，也可制造汽车、拖拉机上的大型覆盖件。冲压材料可使用黑色金 属、有色金属以及某些非金属材料。 四、冲压设备及冲压模具 在冲压生产中，为了适应不同的冲压工作情况，采用不同类型的冲压设备。这些冲压设备都具有不同的结构型式及作用特点。根据冲压设备的驱动方式和工艺用途的不同，可将冲压设备分为曲柄压力机、高速压力机、伺服压力机。 五、冲压工艺及冲压件的结构工艺性 为满足冲压生产中各种冲压零件的形状、尺寸、精度、批量大小、原材料性能的要求，冲压加工的方法是多种多样的，概括起来，可以将冲压工艺分为分离工序与塑性成形工序两大类（按变形的性质来分）。分离工序又可分为落料、冲孔和切断等，目的是在冲压过程中使冲压件与板料沿一定的轮廓线相互分离。 |  |  |  | 2 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： - 1．什么是冲压工艺，冲压工艺的分类以及特点。 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 1.冲压工艺是一种金属加工方法，它是建立在金属塑性变形的基础上，利用模具和冲压设备对板料施加压力，使板料产生塑性变形或分离，从而获得具有一定形状、尺寸和性能的零件。 2.板料、模具和冲压设备是冲压生产的三要素。 3.冲压加工稳定性好，重复精度高,同批零件规格尺寸-致，可很好地互换使用，有利于装配和产品性能。 |  |  |  |  |  |  |

| 章次及 名称 | 任务2 汽车车身覆盖件冲压工艺 |  |  | 学时数 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第9周 | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 能够正确认识车身覆盖件的结构特点，能了解车身覆盖件的性能要求，熟悉车身覆盖件的冲压成形特点，并对本课程的教学要求和学习方法有一定了解。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：车身覆盖件的性能要求；车身覆盖件的冲压成形特点，车身覆盖件的结构特点。 教学难点：车身覆盖件的性能要求；车身覆盖件的冲压成形特点。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 汽车的车身通常是由覆盖件和一般冲压件构成的。实现汽车轻量化最有效的方法之一就是采用轻量化材料，如用高强钢或低密度材料（铝合金）取代普通钢材。然而，无论是高强钢还是低密度的铝合金，其冲压成型性能都相对较差，为了解决这一矛盾，液压成型技术备受重视。目前许多各类车型的底盘承力部件、车身各种梁、柱类部件已大量采用液压成型技术。 二、车身覆盖件的结构特点 汽车的车身通常由覆盖件和一般冲压件构成。汽车覆盖件(简称覆盖件、是构成驾驶室和车身的表面零件，以及覆盖发动机和底盘其他表面的零件。覆盖件通常可分为内覆盖件、外覆盖件和骨架件。 1.汽车车身结构. 汽车车身覆盖件主要有发动机舱盖、行李舱盖、车门、车顶、翼子板和前后底板等 2.车身材料 车身冲压件所用的材料均为冷轧薄钢板，按冲压级别可分：最复杂拉深级（用ZF表示）、很复杂拉深级（HF）、复杂拉深级（F）、最拉深级（Z）、深拉深级（S）、普通拉深级（P）。 镀锌板由于其拉深性能优越，常使用在车身覆盖件上，镀锌板有单面镀锌板和双面镀 锌板两种。常见镀锌板号牌有st1203、st1303、st1403、st1305、st1405、08ZF等。号牌中st12，st13，st14表示材料塑性，数字越大，塑性越好，“03”“05”表示材料表面质量，05表面光洁，缺陷少，常用于外覆件。 三、车身覆盖件的性能要求 1.表面质量 覆盖件表面不允许有波纹、皱纹、凹痕、边缘拉痕、擦伤以及其他破坏表面完美的缺陷。覆盖件上的装饰棱线、装饰盘条要求清晰、平滑、左右对称、过渡均匀。覆盖件之间的装饰棱线衔接处应吻合，不允许参差不齐。表面上一些微小缺陷都会在涂装后引起光的漫反射而影响外观。 2.尺寸和形状应符合覆盖件图和汽车主模型 覆盖件间的装配多用点焊，兼用螺钉联接。装配连接处的两个覆盖件的空间曲面必须一致，衔接处也要一致。由于覆盖件形状复杂、空间曲面多，覆盖件图是无法完全表示出来的，只能依赖于主模型。因此，主模型是覆盖件图必要的补充，真正能表示覆盖件的不是覆盖件图而是主模型。主模型的用途是覆盖件冲模、焊装夹具和检验夹具制造的 标准。 3.刚性 在拉深过程中，由于材料的塑性变形不够而使覆盖件的一些部位刚性差，就会造成覆盖件受振动后产生空洞声。这种现象表现为敲击拉深件时其音频不一，用手按压发出“兵” 声。用这样的覆盖件装车，在汽车行驶中会发生振动，造成覆盖件的早期损坏，这种情况多产生在曲面平滑的覆盖件上。 4.工艺性 覆盖件的工艺性关键在于拉深的可能性和可靠性，即拉深的工艺性。而拉深工艺性的好坏主要取决于覆盖件的形状。 四、车身覆盖件的冲压成形特点 覆盖件与一般冲压件相比较，具有材料薄、形状复杂（多为立体曲面）、结构尺寸大、表面质量高等特点，在冲压工艺方面有如下特点。 1）车身覆盖件一般不可能以一道冲压工序直接获得，多的需要十几道工序才能获得，最少的也要三道工序才能获得。 2）覆盖件冲压的基本工序有落料、拉深、修边、翻边和冲孔。根据需要和可能性可以将一些工序合并，如修边与冲孔、修边与翻边等。 3）拉深工序是覆盖件冲压的关键工序，覆盖件的形状大部分是由拉深工序成形的。无论覆盖件分块有多大，形状有多复杂，尽可能在一次拉深中成形出全部空间曲面形状及曲面上的棱线、筋条和凸台。 4）覆盖件冲压成形所用模具主要有三种：拉深模、翻边模和修边模。模具形状和结构更复杂，制造难度大，要求高，各模具间的依赖关系大，调试工作更重要、更复杂。 5）车身覆盖件冲压成形所用设备主要为双动压力机甚至三动压力机（也有用单动压力机的）。压力机行程大，压料装置为刚性装置，能施加足够大的压料力，且压料力大小调节方便。。 五、车身覆盖件冲压基本工序 汽车车身的外覆盖件主要有四门（左/右前、后门）、三盖（发动机舱盖板、顶盖、行李舱盖）和两翼（左/后前、后翼子板）及两侧（左/后侧围外板）组成。这些覆盖件的形状各有特点，其冲压成形工艺也不同。1.车顶盖的冲压工艺过程1）下料。下料是按此覆盖件的展开尺寸在剪裁机上进行剪裁，得到如图6-11所示的板料。2）拉深。拉深是使平板料在拉深成形过程中产生塑性变形，从而获得所需几何形状 |  |  |  | 4 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 1．对车身覆盖件的性能有哪些要求？ 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 1、汽车的车身通常由覆盖件和一般冲压件构成。汽车覆盖件(简称覆盖件、是构成驾驶室和车身的表面零件，以及覆盖发动机和底盘其他表面的零件。覆盖件通常可分为内覆盖件、外覆盖件和骨架件。 2、车身覆盖件的性能要求有表面质量、尺寸和形状应符合覆盖件图和汽车主模型、刚性、工艺性。 3、覆盖件与一般冲压件相比较，具有材料薄、形状复杂（多为立体曲面）、结构尺寸大、表面质量高等特点。 4、覆盖件冲压工艺的基本工序有落料、拉深、整形、修边、翻边和冲孔等。 |  |  |  |  |  |  |