| 章次及 名称 | 模块八 涂装技术 任务1 汽车车身用涂料 |  |  | 学时数 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第 周 | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 了解汽车车身涂装的功能、汽车车身涂装的三要素，了解车身用涂料的要求与组成，掌握车身用涂料涂层的分组，掌握车身各涂层涂料的特点及常用品种，并对本课程的教学要求和学习方法有一定了解。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：涂装工艺的概念，汽车车身涂装的功能，汽车车身涂装的三要素，车身用涂料的要求与组成，车身用涂料涂层的分组。 教学难点：车身用涂料涂层的分组，车身各涂层涂料的特点及常用品种。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 汽车外表防腐蚀和装饰主要都是通过涂装来实现的，良好的涂装可使汽车外观的色泽鲜丽且经久不变，不仅是汽车质量的一个重要方面，而且也起了装饰美化的作用，提高了使用效果和商品价值。所以涂装是汽车车身制造工艺中的一个重要环节。要正确进行涂装工艺的设计与操作，必须先对车身涂料产品有一个清楚的认识，要掌握其特点、要求、组成及常见品种等。 二、涂装工艺概述 汽车车身涂装工艺是指将涂料均匀地涂在车身覆盖件表面上并干燥成膜的工艺。它对汽车车身具有防腐蚀作用和装饰作用，对有专门用途的汽车还具有标识作用。车身涂装所用涂料涂覆在车身表面时，能生成坚韧、耐磨、附着力强、具有各种颜色和防锈、耐潮湿、耐高温等多种功能的涂膜。某些特殊涂料还能起到防震、消声、隔热作用。因此，车身涂装是汽车车身制造过程中的重要工艺环节。 汽车车身涂装的功能： - 保护作用； - 装饰作用； - 标志作用； - 其他特殊作用。 - 汽车车身涂装的三要素： - 涂装材料； - 涂装技术； - 涂装管理。 三、车身用涂料的要求 涂料如此重要，所以我们对涂料的性能也就提出了更高的要求，特别是车身外护板的涂料质量，要求在任何环境、长时间使用时，表面不破坏，基体金属不生锈，光泽与色彩无明显下降，保持美观外表等。总结来说，汽车涂料一般应具有这样一些特性： - 外观漂亮； - 耐气候性、耐腐蚀性优良； - 施工性和配套性优良； - 力学性能优良； - 耐擦洗性和耐污性优良； - 可修补性良好； - 经济性良好。 达到这七条标准的车身涂料我们认为是合格的涂料。 由于汽车涂料大部分属于多层涂覆，加上它们在汽车上的使用部位不同，对于汽车涂料的某一品种来说，并非要求都具备上述特性。汽车车身用涂料是汽车涂料的主要代表。车身涂膜一般由多层涂层构成，它基本上要兼备上述汽车涂料的特点。 四、车身用涂料的组成 车身涂料的品种很多，成分也各不相同，但综合其成膜情况，可分为主要成膜物质、次要成膜物质及辅助成膜物质三类： - 主要成膜物质：它是使涂料黏附在车身表面形成涂膜的主要物质，是构成涂料的基础，通常称为基料或漆基。涂料中的主要成膜物质有油料和树脂两大类。 - 次要成膜物质：它也是构成涂膜的组成成分之一，我们可以称之为添加剂。它不能离开主要成膜物质而单独构成涂膜，但能赋予涂膜一定的遮盖力和着色力，增加涂膜厚度，提高涂膜性能，丰富涂料品种。 - 辅助成膜物质：它对涂料变成涂膜的过程或对涂膜性能起辅助作用的物质，它不能单独成膜。 五、车身用涂料涂层的分组 车身涂层按汽车零部件的使用条件及对涂层质量要求的不同，可分为四组：高级装饰性涂层，优质装饰保护性涂层，一般装饰保护性涂层以及防腐装饰性涂层等。简单来说，货车与轿车用的涂层不一样，豪华轿车与普通轿车的涂层不一样。车外与车内的涂层不一样。 六、车身各涂层涂料的特点及常用品种 完整的车身涂饰一般情况下会在汽车车身工件上覆盖三层涂料，分别是底漆、中间层漆和面漆，总图层的厚度一般不少于80 μm，越是高端的车型或面向个人用户的车型，涂层厚度越大。 - 车身用底漆 汽车车身用底漆就是直接涂装在经过表面处理的车身表面上的第一层涂料，它是汽车整个车身涂层的开始。因此，它对车身的防锈蚀和整个涂层的经久耐用起着主要作用。车身底漆必须具备下列特性： （1）附着力强，除在车身表面上附着牢固外，并能与腻子或面漆粘附牢固。 （2）所形成的底漆膜应具有极好的机械强度和适当的弹性，当车身蒙皮膨胀或收缩时，不致脆裂脱落。当面漆老化收缩时，也不致折裂卷皮，能满足面漆耐久性的要求。 （3）底漆本身必须是腐蚀的阻化剂，底漆涂层必须具有极好的耐腐蚀性、耐水性（耐潮湿性）和抗化学试剂性。 （4）与中间涂层或面漆层的配套性良好。 （5）应能适应汽车涂装工艺的大量流水生产的特点，底漆应具有良好的施工性能。 对于高级轿车的底漆，我们有铁红环氧底漆或锌黄环氧底漆。对于一般轿车的车身覆盖件，我们用铁红纯酚醛电泳底漆，对于货车的驾驶室覆盖件，我们用铁红环氧脂电泳底漆等。 - 车身用中间层涂料 车身底漆涂好后，到中间层涂料。汽车车身的中间层涂料也称二道浆，也就是涂在汽车底漆和面漆之间的涂料，其主要功能是改善被涂工件表面和涂底漆层的平整度，为面漆层创造良好的基底，以提高整个涂层的装饰性。 对于表面平整度较好，装饰性要求又不太高的货车和中级客车、轿车，在大量流水生产中，常不采用中间涂层，以简化工艺。但对于装饰性要求高的客车、轿车，则都会采用中间层涂料。 中间层涂料主要包括以下四种功能涂料： - 通用底漆。又称为底漆二道浆。 - 腻子。俗称填密。 - 中途。又称为二道浆或喷用腻子。 - 封底漆。 为保证涂层间的结合力和配套性，中间层涂料所选用的漆基与底漆和面漆所用的漆基相仿，并逐步由底向面过渡。中间层涂料的种类也比较多，主要有环氧树脂、氨基醇酸树脂、聚氨酯树脂和聚醇。 - 车身用面漆 汽车车身用面漆是汽车整个涂层中的最后一层涂料，它在整个涂层中发挥着主要的装饰和保护作用，决定了涂层的耐久性能和外观等。这就要求面漆具有比底层涂料更完善的性能。具体要求如下： - 良好的外观装饰性。 - 良好的耐磨性和抗崩裂性。 - （3）良好的耐候性。 - （4）良好的耐潮湿性和防腐蚀性。 - （5）良好的耐药剂性。 - （6）优良的施工性。 汽车常用的面漆有丙烯酸清烘漆、加颜料的各色丙烯酸烘漆、氨基清烘漆、各色氨基酸烘漆，还有各色醇酸磁漆和硝基磁漆等。丙烯酸烘漆主要用于一般轿车车身，氨基酸烘漆主要用于中级轿车车身，硝基磁漆主要用于中高级轿车车身。 七、拓展知识 |  |  |  | 4 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 1．涂装工艺的概念？汽车车身涂装的功能？汽车车身涂装的三要素？ 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 通过课堂讲授，同学们初步了解了本模块涂装技术在本课程体系中的重要性、学习本模块的方法，初步掌握涂装工艺的相关概念。内容总结如下： - 汽车车身涂装具有保护作用、装饰作用、标志作用和其他特殊作用。 - 汽车车身涂装三要素：涂装材料、涂装技术和涂装管理。 - 汽车车身用涂料的要求：外观漂亮、耐气候性耐腐蚀性优良、施工性和配套性优良、力学性能优良、耐擦洗性和耐污性优良、可修补性良好和经济性良好。 - 汽车车身用涂料的组成：主要成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质。 - 汽车车身用涂料涂层分组主要包括：高级装饰性涂层，优质装饰保护性涂层，一般装饰保护性涂层以及防腐装饰性涂层等。 - 汽车车身工件上主要覆盖三层涂料，分别是底漆、中间层漆和面漆。 |  |  |  |  |  |  |

| 章次及 名称 | 模块八 涂装技术 任务2 汽车车身涂装工艺流程 |  |  | 学时数 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第X周 | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 了解汽车车身涂装工艺流程，掌握汽车车身涂装的三种典型工艺体系，并对本课程的教学要求和学习方法有一定了解。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：汽车车身涂装工艺流程，汽车车身涂装的三种典型工艺体系。 教学难点：汽车车身涂装工艺流程，汽车车身涂装的三种典型工艺体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 为增加汽车车身金属表面与涂料层间的结合力，提高涂层的质量，延长涂层的使用寿命，在涂漆前必须充分除去车身表面附着的油脂、锈蚀、氧化皮、灰尘等各种污物，为涂层提供一个良好的基底。与此同时，整个车身的涂装必须严格按照科学的涂装工艺流程进行，以保证良好的涂装质量。汽车车身涂装工艺流程也是涂装技术中非常重要的一个内容。 二、涂装工艺流程概述 以轿车涂装为例，一辆轿车的涂装工艺，我们可以分为以下五个部分：前处理工序、底漆喷涂工序、PVC工序、中涂工序、和面涂工序。汽车车身涂装质量的好坏与工艺流程是否合理密切相关。 三、前处理工序 车身涂漆之前，需要进行表面处理，将涂件表面的油污、铁锈等异物清除干净，并在其表面形成一层完好的磷化膜，以增加电泳漆在车身金属材料表面的附着力，延长涂层的使用寿命。这就是前处理工序的目的。 前处理工序具体包括脱脂、除锈和去氧化层、表面调整和磷化四个步骤。 - 脱脂 脱脂是指在涂装前洗净涂件表面上的油污，一般分为预脱脂和脱脂两道工序。脱脂的基本原理是在机械力的作用下通过皂化、乳化、分散等化学反应，溶解和洗去油污。 在汽车车身中，多采用化学方法或物理化学结合的方法。主要包括：有机溶剂脱脂法、碱液清洗脱脂法、乳化剂清洗脱脂法和综合脱脂方法。 - 有机溶剂脱脂法。 常见的用于清洗车身工件表面的有机溶剂主要是三氯乙烯（C2HCl3）。 - 对铝的脱脂，一般采用四氯乙烯，因为三氯乙烯有一定的腐蚀作用。 有机溶剂脱脂的方式有浸渍式、喷射式、溶剂蒸气法及超声波清理法等。 - 在车身制造中，大型覆盖件的脱脂一般极少采用有机溶剂脱脂法。 - 碱液清洗脱脂法。 碱液清洗脱脂法是一种目前在车身制造行业应用较为广泛的脱脂方法。其特点是工艺简单，成本低廉，因此在汽车车身脱脂处理中属于主流的生产工艺。 - 1）碱液脱脂的机理。 - 这一方法主要的机理是通过皂化作用、乳化作用和分散作用来完成脱脂过程的。 - 2）除油剂的选择。 实用的除油剂主要是由多种成分的碱类和几种表面活性剂等共同组成的复合碱液清洗剂。 - 常用碱液清洗剂中的碱主要有氢氧化钠（NaOH）、碳酸钠（Na2CO3）、磷酸盐类、硅酸盐类等，一般使用的碱液清洗剂是根据金属的材质和附着的油类的种类多少而选定合适的配方，最好是2-3种碱配合使用，使其各自的特性充分发挥，以达到更好的效果。 - 在碱液清洗剂中，一般还要加入三聚磷酸钠或偏磷酸钠等磷酸盐来除去硬水中的钙离子和镁离子以使硬水软化，加入葡萄糖酸钠以及乙三胺四乙酸也能起到同样的作用。 碱液清洗剂中还要加入各种分别具有去垢、湿润和乳化作用的表面活性剂。表明活性剂是一种有机物质，有阳离子、阴离子和非离子型三大类。它们是除油剂的主要成分之一，能降低溶液表面张力，改善湿润功能，并能去除金属表面的油脂和赃物。 - 3）脱脂工艺。 - 碱液清洗脱脂工艺根据脱脂零件的形状大小、油污的情况及生产批量各不相同，一般制件表面脱脂的典型工艺是先碱液脱脂，再经过一次洗涤和二次洗涤，最后烘干，去掉残留水分。 碱液脱脂的方法常用的有喷射式脱脂和浸渍式脱脂或两者的结合。 - 下面介绍漆前碱液清洗脱脂的有关工艺参数。 ①浓度：脱脂液浓度与脱脂方式有关。 ②温度：脱脂液温度高，脱脂效果比较好。 ③脱脂时间：喷式脱脂时间较浸式脱脂时间短。 ④喷洗压力：脱脂时，工件及清洗液的相对运动起着重要作用。 - 乳化剂清洗脱脂法。 乳化剂清洗脱脂法是在有机溶剂中加入一种或数种表面活性剂，或再添加弱碱性净洗剂组成的一种混合液，当用这种混合液浸渍或喷射在被洗物上时，溶剂浸透油脂层使油脂微粒化，而表面活性剂又使油脂微粒乳化分散在水中，从而把油脂除去。 - 乳化剂脱脂较碱液脱脂主要有以下优点： - 对油脂类污物以及固体的粒子或其他污物等能一起除去。 - 对铝等不适合碱液脱脂的轻金属也能使用。 - 脱脂工艺时间短，清除油污效果好。 - 采用乳化剂清洗的物体表面，有不沾水的特性。 - 五无毒、无害。 - 无需特殊的装置。 - 乳化剂清洗脱脂法也是表面脱脂中应用较为广泛的方法。 - 综合脱脂方法。 - 汽车车身工件上的各种油污往往是由大量复杂有机物构成的混合体，其具体成分往往和汽车车身生产工艺有着密切的关系，也和生产过程中采用的各种润滑剂、拉延油有着密切的关系。单纯使用一种脱脂剂和脱脂方法往往并不能一次性清除所有的油污，因此，在脱脂工艺中选择合适的脱脂剂就十分重要，有时候还需要将多种脱脂剂混合使用以期达到最好的脱脂效果。 - 一般情况下选择的脱脂剂应按以下几项原则： - 1）无副反应。 - 2）低腐蚀性。 - 3）成本和效率。 - 除锈和去氧化层 铁锈或氧化皮是脆而疏松的物质，可以吸收水分或其他杂质。涂装前若不除去而被覆盖在磷化膜和漆膜下，会使漆膜的腐蚀继续进行，同时也影响漆膜的附着力，因此涂装前进行除锈，对被涂漆件得到有效的保护是非常重要的。 金属除锈和去氧化皮的方法有两大类，即机械法和化学法。 - 机械除锈法。 - 汽车车身机械除锈方法主要有以下几种： - 1）手工除锈：借助于砂布、钢刷之类简单工具的磨、刷作用除锈，只适用于少量小面积的除锈。 - 2）风动或电动工具除锈：以压缩空气或电能驱动砂轮或各类旋转除锈器进行除锈，比手工除锈效率高一些，一般常用于小批量生产的场合。 - 3）喷丸（砂）除锈：用压缩空气或高压水将一定粒度的砂或钢丸喷向带锈的零件表面，利用冲击力和摩擦除锈，只能适用于厚度较大的钢板、锻、铸件等。 - 化学除锈法。 - 化学除锈是利用无机酸溶解金属工件表面的氧化皮或锈层，从而除去金属表面的锈蚀产物的除锈方法，也称为酸洗。常用的酸类有硫酸、盐酸、磷酸和草酸等。 - 表面调整 表面调整的目的是改变金属表面的微观状态，促使磷化膜的形成，它是生产磷化膜结晶的重要步骤。表面调整的基本原理是利用微碱性的胶体溶液，使涂件表面形成数量极多的晶核，在其周围快速形成均匀的磷酸盐结晶，促使磷化膜细化和致密。 - 磷化 磷化是在金属表面生成一层稳定的不溶性多孔半导体磷酸盐薄膜的化学过程。 磷化按处理方式不同可分为浸渍式、喷射式和电化学磷化；而根据其反应时温度不同可分为高温、中温和低温磷化；根据反应时速度不同又可分为正常磷化和快速磷化。在车身制造过程中应用较广的是喷射式快速磷化处理，磷化膜的厚度为1.5~3 μm。 通常情况下，影响磷化作用质量的因素如下： - 总酸。 - 游离酸。 - 酸比。 - 温度的影响。 - 时间的影响。 - 磷化方式。 水洗是磷化处理后的必备过程，其作用是清除工件表面从上一次工艺中带出的残液，在脱脂、磷化等工艺中，水洗和烘干都十分重要。 钝化也是车身工件涂装前表面处理的一个重要工序，其作用就是去除磷化物表面的疏松层，并在磷化膜的外层再生成一层铬化物的水合物结晶膜，封闭磷化膜上的孔隙，进一步增强金属的防腐性能。 四、底漆喷涂工序 底漆喷涂工序一般采用的是阴极电泳涂漆的方法。电泳就是将涂件整个的淹没在水性电泳涂料中，在车身通上直流电流，利用电场的作用得到涂层的方法。电泳涂漆是一个复杂的电化学反应过程，主要包括电离、电泳、电沉积、电渗、电解几个反应过程。 电泳分为阴极电泳和阳极电泳两种。其中，阳极电泳是指被涂的车身工件作为阳极带正电，所采用的电泳涂料是阳离子型涂料；阴极电泳就是指被涂的车身工件作为阴极带负电，所采用的电泳涂料是阴离子型涂料。由于阳极电泳法，在电泳涂漆过程中发生电偶腐蚀，工件表面的磷化膜（磷酸盐）也部分溶解，因此降低了涂膜的耐腐蚀性，所以汽车车身底漆喷涂一般采用阴极电泳喷涂方法。 电泳生成的电泳涂膜可以增加中涂漆的附着力，增强车身的抗腐蚀性，并对车内腔和夹层进行防腐处理。因此，电泳涂装已经成为汽车制造工业最重要也最主要的的涂装工艺。 五、PVC工序 PVC工序是进行PVC胶施工，其目的是提高汽车车身的密封性、降噪隔热性、耐腐蚀性和抗石击性等。PVC胶是由聚氯乙烯树脂和增塑剂、填充料及颜料、附着力促进剂、稳定剂等添加剂混合而成的高固体份、无溶剂型涂料，它具有耐腐蚀、耐磨损、密封、隔音等性能。 六、中涂工序 中间层漆一般是指覆盖在底漆之上并连接面漆层的涂料，其主要目的是改善涂件表面的平整度和光滑度，提高涂膜的丰满度和鲜映性。 中途涂装一般是布置在PVC密封胶、车底涂料和防声、防振片预烘干后进行。但为节能有的生产线省略PVC涂料的预烘干工序，即PVC密封胶和车底涂料与中涂一起烘干。 一般对装饰性要求不太高的载重汽车、大型客车和低档轿车往往只有一层比较薄的中间层漆，而对中高档的小客车或轿车而言，中间层漆十分重要，厂商往往会在这些车型上涂饰多层中间层漆，以使车身表面更加光滑。 为获得优质稳定的中涂涂层，应注意以下要点： - 在中涂涂料之前应检查底涂层的表面的质量和清洁度，且都应符合工艺要求。 - 所选用的中间层涂料与底漆、面漆的配套性要好，未打磨的中涂涂膜与面漆涂膜之间也应有良好的结合力。 - 涂装环境应与涂面漆环境相同，达到清洁无尘，这样可减少或消除中涂层的弊病，以减少中涂打磨工作量或实现中涂层不打磨。 - 应严格遵守所选用涂装方法（如手工空气喷涂法、手工静电喷涂法和高转速杯式自动静电涂装法等）的操作要求和技术规范。 - 中间涂层的打磨应有规律，打磨的方向应一致，不应随意打磨，应用400～800号水砂纸进行湿打磨。 - 面漆工序 面漆是汽车车身涂料涂层中最外部的涂料，也是汽车车身最后一层涂料。面漆直接影响到汽车的外观、耐候性、耐潮湿性和耐污性。 面漆喷涂一般多用空气喷涂，也可采用静电涂漆以及自动化涂漆。涂金属漆时，为了保持金属光泽，防止铝粉变色，有时未等金属涂漆干燥，即在其表面上再涂一层透明漆，称为“湿碰湿”喷涂法。“湿碰湿”面漆涂装工艺是涂第一道面漆后仅晾干数分钟，在涂膜尚湿的情况下就涂第二道面漆，然后几道面漆一起烘干（140-150℃，20-30 min）。 - 面漆涂装工艺方法 - 单一涂层的工艺方法，即整个面漆涂层为单一色。 - 双涂层的工艺方法，即底色漆层，加罩光清漆层。 - 三涂层的工艺方法，即封底色层，加底色漆层，再加罩光清漆层。 - 面漆涂装注意事项 - 在涂面漆前应严格检查被涂面的清洁度和底涂层的质量。 - 喷涂面漆工序必须在高清洁度的喷漆室中进行。 - 在开发采用和借用其他单位的经验选用新面漆时，应注意面漆与底涂层的配套性，切忌面漆的烘干温度高于底涂层涂料的烘干温度。 - 应严格遵守喷涂的操作要点。 - 在进行面漆涂层的最终检查时，不应用硬的粉笔等物体做标记，而应贴标记或用软的蜡笔做标记。应注意保护涂层，防止划伤。 - 车身涂装的典型工艺 汽车产品的涂装工艺与其所采用的涂料以及汽车产品的需求、生产条件有着密不可分的关系。在实际的涂装作业中，需要根据实际条件来选择涂装的工艺和干燥的工艺。一般国内外汽车车身涂装工艺可以分为以下三种基本体系： - 涂三层烘三次体系：涂层总膜厚度为70~100 μm，共由三层组成，分别为底漆涂层、中间涂层、面漆涂层，三层先后分别烘干一次，就是烘三次。该体系一般用于对外观装饰性要求比较高的轿车、大客车等乘用车车身。 - 涂三层烘两次体系：涂层总膜厚度为70~100 μm，仍有三层，但底漆层不进行单独烘干，仅在涂完中间层后烘干一次，涂面漆后再烘干一次。该体系常用于外观装饰性要求不高的大客车车身及轻型载货汽车的驾驶室等。 - 涂两层烘两次体系：涂层总膜厚度为55~75 μm，涂层只有底漆涂层和面漆涂层，两层分别先后烘干一次。涂两层烘两次体系适用于中型、重型载货汽车的驾驶室。 - 无论是涂三层烘三次还是涂两层烘两次，这只是我们对汽车车身涂装工艺作一个简单的介绍。其实真正的汽车车身涂装是非常复杂的过程。 - 拓展知识 |  |  |  | 4 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 1．汽车车身涂装工艺流程是什么？汽车车身涂装的三种典型工艺体系？ 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 通过课堂讲授，同学们初步了解了本模块涂装技术在本课程体系中的重要性、学习本模块的方法，初步掌握涂装工艺流程的相关内容。内容总结如下： - 汽车车身涂装工艺可以分为以下五个部分：前处理工序、底漆喷涂工序、PVC工序、中涂工序、和面涂工序。 - 前处理工序的主要目的是将涂件表面的油污、铁锈等异物清除干净，并在其表面形成一层完好的磷化膜，以增加电泳漆在车身金属材料表面的附着力。主要包括脱脂、除锈和去氧化层、表面调整和磷化四个步骤。 - 底漆喷涂工序一般采用的是阴极电泳涂漆的方法。电泳生成的电泳涂膜可以增加中涂漆的附着力，增强车身的抗腐蚀性，并对车内腔和夹层进行防腐处理。 - PVC工序是进行PVC胶施工，其目的是提高汽车车身的密封性、降噪隔热性、耐腐蚀性和抗石击性等。 - 中间层漆一般是指覆盖在底漆之上并连接面漆层的涂料，其主要目的是改善涂件表面的平整度和光滑度，提高涂膜的丰满度和鲜映性。 - 面漆喷涂是车身涂漆的最终工序，一般多用空气喷涂，也可采用静电涂漆以及自动化涂漆。 - 一般国内外汽车车身涂装工艺可以分为以下三种基本体系，分别是：涂三层烘三次体系、涂三层烘两次体系和涂两层烘两次体系。 |  |  |  |  |  |  |

| 章次及 名称 | 模块八 涂装技术 任务3 涂装方法、设备及涂膜干燥 |  |  | 学时数 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课周数 | 第X周 | 授课方式 | (√)理论课 ()试验课 ()实习 |  |  |  |  |
| 教学目的与要求 | 了解汽车车身常见涂装方法及设备的不同特点，掌握汽车车身涂膜干燥与固化的方法，并对本课程的教学要求和学习方法有一定了解。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：汽车车身常见涂装方法及设备的不同特点，汽车车身涂膜干燥与固化方法。 教学难点：汽车车身常见涂装方法及设备的不同特点，汽车车身涂膜干燥与固化方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 教学方法：以课堂讲授、启发式为主，穿插案例式、引导式和提问式教学方法。 教学手段：以多媒体课件为主，其中穿插图示、视频、实物展示，配合适当板书。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 学时分配 | 内 容 提 要 |  |  |  | 学时 |  | 辅助手段 |
|  | 一、课程引入 汽车车身工件的涂装实际上就是在各种金属材质的工件上涂饰涂料的过程，早期的汽车工业主要采用手工涂装的方法，所使用的是黏度较大的油漆人工刷涂。 随着汽车工业的发展和进步，今天的汽车车身生产涂装工艺早已经摆脱了单纯人工刷涂工艺，逐步从半自动喷涂发展为自动喷涂、浸渍等多种先进工艺，提高了涂装效率，降低了涂料消耗以及相关成本。为保证汽车车身涂漆质量，一方面应采用性能优良的涂料品种，另一方面还需选择正确的涂装方法及制定合理的涂装工艺。 二、涂装方法概述 常见的汽车车身制造中的涂装方法有刷涂、浸涂、空气喷涂、无气喷涂、自动喷涂、淋涂、静电涂漆、电泳涂漆和粉末涂漆等。 三、刷涂 刷涂是一种使用毛刷手工涂漆的方法。除了一些快干和分散性不好的涂料外，几乎所有的涂料都可以使用刷涂。常用的有油性漆、酚醛漆和醇酸漆等。 刷涂有两种方式，一种是普通的刷涂，采用的是普通涂料刷进行涂装，适合精度比较高的手工刷涂。另一种则是滚刷涂，采用滚筒刷进行涂饰，相比普通涂料刷，滚筒刷一次刷涂的面积更大，效率更高，适合大面积平整的刷面涂装，但精度比较低。 总体来说，刷涂所需设备简单，投资少，施工方便，操作简单，容易掌握，灵活性大。但是手工劳动生产率低，施工的质量在很大程度上也取决于施工技巧；漆膜往往有粗粒及刷痕，装饰性差，所以只适用于局部维修或小批量生产。 四、浸涂 浸涂是将被涂零部件浸入盛有涂料的槽中，经过一定的时间后再取出，经滴漆、流平、干燥的一种涂装方法。 在采用浸涂法时，涂膜厚度主要取决于漆液的粘度，而浸涂时间一般无太大影响，所以一定要使油漆的黏度保持在规定的工艺范围内，一般为15-20s为宜（用4号杯黏度计测定）。 另外，零件入槽和出槽应保持垂直位置，入槽动作也必须缓慢均匀，防止零件表面与漆层间带入空气而破坏涂层。 浸涂是一种简单而高效的涂漆方式。它对技术的要求不高，且不需要复杂的设备，涂漆过程很容易实现机械化和自动化。相比普通的刷涂、喷涂，浸涂可以全面浸泡工件所有的部位，包括孔洞、腔体和缝隙。但浸涂也存在着一定的局限性，例如，挥发型涂料、含有重质颜料的涂料、双组分涂料等这几种情况就不适合用浸涂法。同时由于浸涂所形成的涂膜易产生上薄下厚、流挂等现象，因此，浸涂适用于几乎所有形状复杂且外观装饰要求不太高的防蚀性涂层。 五、空气喷涂 空气喷涂是一种利用压缩空气为动力，将涂料雾化后喷涂在工件上的一种喷涂方法。空气喷涂的优点是：能够任意选择喷漆条件，比较容易操作，适用于重视喷涂质量的工件。空气喷涂的缺点是涂料利用率比较低，也就是浪费比较大，空气中容易携带水与油。 空气喷涂可以在工件表面形成一层均匀的漆膜，漆膜涂层细腻光滑，对于零部件较为隐蔽的部位一般也都能均匀地涂布到位。 空气喷涂可手工喷涂，也可机械化喷涂。它可以适应几乎任何条件下不同形状尺寸的物体以及多种油漆材料。涂膜光滑平整，厚薄均匀。常用的空气喷涂设备，就是空气喷枪。为了获得平整光滑、均匀一致的涂层，手工喷涂时必须掌握正确的操作方法。 - 施工前，要根据涂料的种类，空气压力、喷涂物的大小以及喷涂表面的状态，将涂料调至适当黏度。 - 供给喷枪的空气压力一般为300～600kPa。 - 喷嘴与喷涂面的距离，一般以250～400mm为宜。 - 喷出漆流的方向，应当尽量与喷涂面垂直。运枪时最好以10～12m/min的速度均匀移动，不可时快时慢。 - 操作时，每喷涂一条带的边缘，应当叠压在前面已喷好的条带边缘上，一般以重叠1/3-1/2为宜。 六、无气喷涂 无气喷涂是利用柱塞泵、隔膜泵等增压泵将液体状态的涂料直接增压，然后经过高压软管输送到无气喷枪中，最后在无气喷枪的喷嘴处释放液压，瞬时将涂料液体雾化，喷向工件的表面，形成涂膜层。 相比空气喷涂，无气喷涂的优点在于：喷涂效率较高，速度快，超喷少，涂料损失小；排气装置简单；一次喷涂即可得到较厚的涂膜，遮盖率高，质量好，光洁度高；漆雾散射量小，环境条件好。其缺点是喷嘴容易被阻塞，因此涂料必须严格过滤。 无气喷涂可分为冷态无气喷涂和热态无气喷涂两种方式。 无气喷涂对于一般喷漆都适用，特别对于喷涂高黏度涂料更具优势；因涂料中没有混杂压缩空气中的水分与杂志，故提高了漆膜的质量，附着力也好。但是此喷涂方法的涂膜均匀性及外观装饰性较差，也不适用于含粒度较大的颜料性涂料的涂饰施工。无气喷涂常用的设备是高压无气喷涂机。 - 自动喷涂 自动喷涂就是用机器人喷涂。自动喷涂是使上述空气喷涂与无气喷涂自动进行的方法，具有生产效率高、涂漆质量稳定等优点。 - 淋涂 淋涂是将被涂工件运送到装有许多涂料喷嘴的涂漆室内，涂料由喷嘴喷出，沿工件表面流淌，形成漆膜。滴下的过剩涂料，由滴料槽回收，并循环使用。这种方法的优点是：不需要像浸涂方式那样的大容量槽，也不必装入大量的涂料；涂料能循环使用，损耗少；不会像浸涂那样，因空气排出受阻而发生浸不上漆的现象。汽车车身地板的涂漆常用这种方法。 - 静电喷涂 静电喷涂借助于高压电场的作用，使喷枪喷出的漆雾带电，通过静电引力而沉积在带导电的工件表面上而完成喷漆过程。 静电喷涂用的高频高压静电发生器产生直流高压电源。电压的高低是影响喷涂质量的重要因素，电压高，涂着率就高。但过高时对设备的绝缘性能要求很高，一般采用80~100kV。 静电喷枪的结构形式很多，有固定旋杯式、手提旋杯式、旋风式等。其中，固定旋杯式喷枪的生产效率为最高，材料利用率可达90%以上。 静电喷涂是一种较先进的施工方法。与空气喷涂相比较，有以下主要特点： - 生产效率高，可实现喷涂过程的连续化和自动化，工效高。 - 涂膜均匀，附着力好，涂膜质量好。 - 漆雾飞散损失少，涂料利用率可达80％～90％以上，比空气喷涂可节约涂料约10％～50％。 - 极大减轻了劳动强度，改善了劳动条件和工作环境。 静电喷涂需要使用的设备主要是静电喷枪和高压静电发生器等两种专用设备，其喷涂作业主要在无捕集装置型喷涂室进行。 - 高压静电发生器 高压静电发生器主要有内置式和外置式等两种，其区别在于和静电喷枪的集成度。 - 静电喷枪 - 静电喷枪既是涂料的雾化器又是放电极，其功能不仅是使涂料分散、雾化，还要使涂料液滴充分带上电荷。 - 无捕集装置型喷涂室 无捕集装置型的喷涂室主要用于静电喷漆。 - 电泳涂漆 电泳涂装是一种由浸涂工艺衍生而来的涂装工艺，它是一种巧妙地利用高分子电解质的电泳运动与析离现象的涂漆方法。 其原理是将具有导电性的车身工件浸入水稀释的电泳涂料中作为阳极或阴极，在涂料槽中另放入或设置与其相对应的的阴极或阳极，在两极之间通电，使工件上析出不溶于水且均衡致密涂膜的一种方法。 - 电泳涂装的分类 根据涂料电离的离子类型和工件通电的电极可以将电泳涂装分为两大类：阳极电泳和阴极电泳等。其中，阳极电泳是指被涂的车身工件作为阳极，所采用的电泳涂料是阳离子型（带正电荷）涂料的，简称AED。阴极电泳是指被涂的车身工件作为阴极，所采用的电泳涂料是阴离子型（带负电荷）涂料的，简称CED。 - 电泳涂装的过程 电泳涂装是一个复杂的电化学反应过程，其整个工艺流程大体上由四个步骤的电化学物理现象实现：电解、电泳、电沉积、电渗。 - 电泳涂装的特点 - 作为一种典型的汽车车身工件涂装工艺，电泳涂装具有以下特点： - （1）电泳涂料用水作溶剂，避免了用有机溶剂易中毒和易发生火灾等危险，大大改善了劳动条件。 - （2）从根本上消除了漆雾，涂料利用率高，可达90%-95%。 - （3）施工速度快，可实现机械化和自动化连续操作，提高劳动生产率，减轻劳动强度。 - （4）涂层质量好，涂膜均匀，附着力强。一般涂装方法不易涂到或涂不好的地方（如工件内腔、凹缘、锐边、焊缝等处），都能获得均匀、平整、光滑的涂膜。 - 但是电泳涂漆也存在着一些缺点，例如设备较复杂，投资费用大，也只限于在导电的被涂物表面上涂漆，烘烤温度较高，耗电量稍大，不易变换涂料颜色，废水必须进行处理等。 - 基于以上的优缺点，绝大多数电泳涂装工艺都主要应用在车身工件底漆的涂装作业中，一般面漆仍然需要结合使用其他工艺。 - 影响电泳涂膜质量的主要因素 - 电压。 - 电泳时间。 - 漆液温度。 - 漆液固体含量。 - 漆液的PH值。 - 电泳涂漆的主要工艺设备 - 阴极电泳涂漆目前已经占电泳涂漆的大部分，下面对阴极电泳涂漆系统做简要介绍。 - 电泳槽。 - 槽液循环系统。 - 阳极液循环系统。 - 配漆系统。 - 热交换器。 - 超滤系统。 - 粉末涂装 粉末涂装是近年来新兴的一种工件涂装方式，其与之前介绍的所有涂装方式都有着本质的不同。粉末涂装工艺是直接将主要成膜物质以固体（或半熔融状态）的方式进行涂装。 粉末涂装所使用的涂料主要是防腐蚀性的环氧粉末涂料、环氧聚酯型粉末涂料以及各种装饰性聚酯、聚氨酯粉末涂料以及丙烯酸粉末涂料等。这些粉末涂料在喷涂过程中基本保持固态或半熔融态，因此成膜的机理与液态的各种涂料溶液完全不同。 粉末涂装在汽车涂装中主要应用的方向大多在车轮、保险杠、后视镜支架等。 粉末涂装的方法有好几种，但目前应用较多的是流化床法和静电喷涂法，尤其是作为装饰性涂层，多采用静电喷涂法施工。 - 涂膜干燥与固化 涂覆在被涂物上的涂料由液态或粉末状变成无定形的固态薄膜的过程，即涂料的成膜过程，俗称涂料的干燥，也称涂料的固化。其成膜过程较复杂，有物理作用和化学作用。 固化是工业涂装工艺的三大基本工序之一，固化的方法及设备选用是否合理，烘干规范的选用和执行是否正确，会直接影响涂层质量和涂装成本。 干燥方式大体上可分为自然干燥和人工干燥。 - 涂膜的自然干燥 自然干燥不需设备，只需要灰尘少和通风良好的较大的场地，成本最低，但是干燥时间受气候变化的影响较大，只适用于常温干燥的涂料和小批量生产或大型产品。 - 人工干燥 根据受热方式，人工干燥法主要有对流式热风干燥和热辐射式干燥两种。 - 对流式热风干燥。 对流式热风干燥方式是用电、油、煤气或蒸气首先加热传导介质—空气，然后以自然对流或强制对流的方式，将热传导给被涂饰的工件，从而使漆膜干燥。 对流式热风干燥的设备体积大，占地面积大，升温时间长，热能利用率及干燥的效率都比较低。但由于设备简单，仍是目前应用较普遍的方法。 - 热辐射式干燥。 - 热辐射式干燥方式不需要任何中间介质，而是把热能转变为各种波长的电磁振动辐射能，直接传导给被涂饰的工件并能透过漆膜被工件所吸收而转变成热能，使涂层从底层向外层干燥。因此具有很高的热传递效率。 - 热辐射式干燥与对流式热风干燥相比具有以下特点： - 干燥速度快，由内层向外层干燥，溶剂易于挥发，可大大缩短干燥时间。 - 干燥质量好，可减少或避免涂膜产生气泡和针孔等缺陷。 - 升温快、热惯性小，可大大缩短烘干设备的预热时间。 - 结构简单，设备成本低，体积小，节省占地面积。 - 热传导方向性强。 - 能节约能源30%以上。 热辐射式干燥在产量不大的汽车车身、特别是客车车身的生产中应用较多。 - 涂膜的固化 涂膜的固化：一般要经历以下三个阶段。 - （1）触指干燥或称表干。用手指轻触涂膜感到发黏，但涂膜不附在手指上的状态。 - （2）半硬干燥。用手指轻捅涂膜，在涂膜上不沾有指痕的状态。 - （3）完全干燥。用手指强压涂膜也不残留指纹，用手指急速捅涂膜，在涂膜上也不留有伤痕的状态。 - 拓展知识 |  |  |  | 4 |  | (√)板书 (√) PPT (√)视频 (√ )讨论 |
| 讨论、练习、作业 | 课堂讨论： 1．汽车车身常见涂装方法及设备有哪些特点？汽车车身涂膜干燥与固化方法有哪些？ 作业： 思考与练习题：选择布置 |  |  |  |  |  |  |
| 课后小结 | 通过课堂讲授，同学们初步了解了本模块涂装技术在本课程体系中的重要性、学习本模块的方法，初步掌握涂装方法及设备的相关内容。内容总结如下： - 常见的汽车车身制造中的涂装方法有刷涂、浸涂、空气喷涂、无气喷涂、自动喷涂、淋涂、静电涂漆、电泳涂漆和粉末涂漆等。 - 刷涂是一种使用毛刷手工涂漆的方法，适用于局部维修或小批量生产。 - 浸涂是将被涂零部件浸入盛有涂料的槽中，经过一定的时间后再取出，经滴漆、流平、干燥的一种涂装方法。浸涂仅适用于外观装饰要求不太高的防蚀性涂层。 - 空气喷涂是一种利用压缩空气为动力，将涂料雾化后喷涂在工件上的一种喷涂方法。空气喷涂多用于车身工件中的塑料件部分，以获得较好的外观和手感。 - 无气喷涂是一种对涂料自身施加压力，使之从特殊喷嘴中喷出雾化的方法。无气喷涂常用的设备是高压无气喷涂机。 - 自动喷涂就是用机器人喷涂。自动喷涂是使空气喷涂与无气喷涂自动进行的方法，具有生产效率高、涂漆质量稳定等优点。 - 淋涂是将被涂工件运送到装有许多涂料喷嘴的涂漆室内，涂料由喷嘴喷出，沿工件表面流淌，形成漆膜。汽车车身地板的涂漆常用这种方法。 - 静电喷涂借助于高压电场的作用，使喷枪喷出的漆雾带电，通过静电引力而沉积在带导电的工件表面上而完成喷漆过程。 - 电泳涂装是一种由浸涂工艺衍生而来的涂装工艺，它是一种巧妙地利用高分子电解质的电泳运动与析离现象的涂漆方法。电泳涂装工艺大部分采用阴极电泳涂漆方法。绝大多数电泳涂装工艺都主要应用在车身工件底漆的涂装作业中。 - 粉末涂装工艺是直接将主要成膜物质以固体（或半熔融状态）的方式进行涂装。粉末涂装在汽车涂装中主要应用的方向大多在车轮、保险杠、后视镜支架等。 - 涂料的成膜干燥过程是指涂覆在被涂物上的涂料由液态或粉末状变成无定形的固态薄膜的过程。涂膜干燥方式大体上可分为自然干燥和人工干燥，人工干燥法主要有对流式热风干燥和热辐射式干燥两种方法。 |  |  |  |  |  |  |