练习题 答案

模块一 任务1  任务练习  答案

（一）选择题

1.B；2.B；3.C；4.B；

（二）判断题

1.√；2.×；3.×；4.×；5.×；

（三）填空题

1.砂型铸造、特种铸造

2.液态收缩、凝固收缩、固态收缩

3.熔点高、流动性差、收缩大

4.液态合金的化学成分

（四）简答题

1.铸造生产的优点是成形方便、适应性强和成本较低。铸造生产的缺点是铸件力学性能较低、铸件质量不够稳定和废品率高。

2.主要原因是液态收缩和凝固态收缩所致。缩孔缩松产生原因：铸件设计不合理，壁厚不均匀；浇口、冒口开设的位置不对或冒口太小；浇注铁水温度太高或铁水成分不对，收缩率大等。

3.铸造性能：①钢液的流动性差；②铸钢的体积收缩率和线收缩率大；③易吸气氧化和粘砂；④铸钢的铸造性能较差，易产生缩孔和裂纹等缺陷。

工艺特点：铸钢件在铸造工艺上必须首先考虑补缩问题，防止产生缩孔和裂纹等缺陷，铸件壁厚要均匀，避免尖角和直角结构，还可设置铸造小肋防止铸件结构内侧因收缩应力而产生热裂、提高型砂和型芯的退让性、多开内浇道、设置冒口和冷铁。

（五）综合题

收缩较大的金属（特别是铸钢件），由于高温时（即凝固期或刚凝固完毕时）的强度和塑性等性能低，是产生热裂的根本原因。影响热裂纹的主要因素有：

(1)铸件材质   ①结晶温度范围较窄的金属不易产生热裂纹，结晶温度范围较宽的金属易产生热裂纹。②灰铸铁在冷凝过程中有石墨膨胀，凝固收缩比白口铸铁和碳钢小，不易产生热裂纹，而白口铸铁和碳钢热裂倾向较大。③硫和铁形成熔点只有985℃的低熔点共晶体并在晶界上呈网状分布，使钢产生“热脆”。

(2)铸件结构  铸件各部位厚度相差较大，薄壁处冷却较快，强度增加较快，阻碍厚壁处收缩，结果在强度较低的厚处（或厚薄相交处）出现热裂纹。

(3)铸型阻力铸型退让性差，铸件高温收缩受阻，也易产生热裂纹。

(4)浇冒口系统设置不当  如果铸件收缩时受到浇口阻碍；与冒口相邻的铸件部分冷凝速度比远离冒口部分慢，形成铸件上的薄弱区，也都会造成热裂纹。

模块一 任务2  任务练习  答案

（一）填空题

1.金属型铸造、熔模铸造、压力铸造、低压铸造、离心铸造

3.液态收缩、凝固收缩、固态收缩

4.熔点高、流动性差、收缩大

5.液态合金的化学成分

（四）简答题

1.金属型铸造的特点和应用

金属型铸造的优点：①节省造型材料、设备及工时，可“一型多铸”，铸型可以多次使用，一般可以用几百次，甚至是几万次，节约了大量造型材料、工作时间和占地面积，提高了生产效率，改善了劳动条件，便于自动化生产；②金属型冷却速度快，获得铸件的组织致密，晶粒细小，力学性能好，较砂型铸件的强度提高约20%；③铸件尺寸精度高，公差等级为IT12～IT16，表面粗糙度较低，Ra<12.5μm。

金属型铸造的缺点：铸型制造周期长、成本高、工艺参数要求严格，易出现大量同一缺陷的废品等。而且，金属材料与型砂相比较，导热速度快、无退让性，无透气性，耐火性也比型砂差，易产生浇不足、冷隔、裂纹及白口等缺陷。金属型铸造的缺点是金属型的制造成本高、周期长，而且不能铸造形状复杂的大型薄壁件，还有就是必须采用机械化、自动化装置进行生产。

金属型铸造的应用：主要适用于大批量生产的有色金属铸件，比如汽车发动机中的活塞、气缸体、缸盖、油泵壳体、水泵叶轮、铜合金轴瓦和轴套等。黑色金属类铸件只限于形状简单的中、小型铸铁件。

2.熔模铸造的特点及应用
　　（1）熔模铸造的优点

因熔模铸造没有分型面，型腔表面极为光洁，起模过程无振动，型腔变形很小，故铸件精度及表面质量好；可以生产出形状复杂、轮廓清晰、质量较高的铸件，也可生产出最小壁厚达0.7mm的形状复杂薄壁件，一般的小孔凸台均可直接铸出。实现了少切削加工甚至无切削加工，节省了金属材料，是一种精密铸造。熔模铸造能铸造各种合金铸件，特别适于高熔点、难切削和用别的加工方法难以成形的合金，如耐热合金、高锰钢、磁钢、不锈钢等。它的生产批量也不受限制，既适应成批生产，又适应单件生产，可实现机械化流水生产。
　　（2）熔模铸造的缺点

由于蜡模容易变形、型壳强度不高等原因，熔模铸造不易生产比较大的铸件，铸件尺寸及重量受到限制。同时，熔模铸造原材料价格昂贵，工艺过程复杂，生产周期较长，生产成本较高。
　　（3）熔模铸造适用范围

熔模铸造主要用于高熔点合金精密铸件的成批、大量生产；生产形状复杂、难以切削加工的小零件。可以生产汽轮机、涡轮发动机的叶片和叶轮、切削刀具、运输工具以及机床上的小型零件。（五）综合题

收缩较大的金属（特别是铸钢件），由于高温时（即凝固期或刚凝固完毕时）的强度和塑性等性能低，是产生热裂的根本原因。影响热裂纹的主要因素有：

(1)铸件材质   ①结晶温度范围较窄的金属不易产生热裂纹，结晶温度范围较宽的金属易产生热裂纹。②灰铸铁在冷凝过程中有石墨膨胀，凝固收缩比白口铸铁和碳钢小，不易产生热裂纹，而白口铸铁和碳钢热裂倾向较大。③硫和铁形成熔点只有985℃的低熔点共晶体并在晶界上呈网状分布，使钢产生“热脆”。

(2)铸件结构  铸件各部位厚度相差较大，薄壁处冷却较快，强度增加较快，阻碍厚壁处收缩，结果在强度较低的厚处（或厚薄相交处）出现热裂纹。

(3)铸型阻力铸型退让性差，铸件高温收缩受阻，也易产生热裂纹。

(4)浇冒口系统设置不当  如果铸件收缩时受到浇口阻碍；与冒口相邻的铸件部分冷凝速度比远离冒口部分慢，形成铸件上的薄弱区，也都会造成热裂纹。

模块二 任务1 练习  答案

（一）选择题

1.A；2.B；

（二）判断题

1.√；2.√；3.√；4.√；

（三）简答题

1.锻造就是利用冲击力或者压力使金属产生塑性变形，获得所需要的形状和尺寸的零件。

2.锻造的优点

（1）金属材料经过锻造后，内部组织得到改善，提高了金属的力学性能和物理性能。这是因为在经过压力加工过的金属材料，具有细晶粒结构；能使粗大枝晶和各种夹杂物都沿着金属流动的方向被拉长，呈现出纤维组织；并使毛坯在铸造时的内部缺陷（如微裂纹、气孔、疏松等）得以压合，因而提高了金属的力学性能。

（2）锻造时金属材料在塑性状态下发生体积转移，无需切除材料，故锻造时材料利用率高，能节约大量金属材料，同时也节约了切削加工工时。

（3）锻造工艺容易实现机械化、自动化，具有较高的生产效率，提高了劳动生产率。

（4）锻造有很大的灵活性。

锻造的缺点

（1）由于锻造过程中金属是在固态时流动，故变形量不可能太大，工件的形状不能太复杂。

（2）锻造设备和模具等投资较大，成本比较高。

（3）用自由锻造的方式获得的产品形状比较简单，生产外形和内腔复杂的零件较为困难，甚至是不可能的。同时，获得的锻件表面质量比较差，对于表面精度要求较高的零件，仍需要进行切削加工。

3.汽车发动机中的曲轴、连杆、凸轮轴，前桥中的转向节、转向节臂，后桥中的后车轴、外壳末端，差速器里的主动小齿轮、环齿轮，前悬架中的上悬臂、下悬臂等零部件均采用锻造工艺制造而成。

4.影响金属塑性变形的因素，主要有金属的化学成分、金相组织、变形温度和变形速度等几个方面。

模块二 任务2 练习  答案

（一）选择题

1.B；2.C；3.A；4.B；5.C；

（二）判断题

1.√；2.√；3.×；

（三）简答题

1.锻造的生产方法多种多样，根据被锻造金属变形时的温度可分为热锻、温锻和冷锻；根据工作时所受作用力的来源可分为手工锻造、机器锻造；根据所用设备和工具的不同可分为自由锻造、模型锻造、胎模锻造和特种锻造。

2.自由锻是锻造常用的生产方法，自由锻工序分为基本工序、辅助工序和精整工序。基本工序包括镦粗、拔长、冲孔、弯曲、切割、扭转、错移等。

3.与自由锻相比，模锻的生产效率高，机械加工余量小，材料消耗低，操作简单，易实现机械化和自动化；锻件表面粗糙度值小，尺寸精确，加工余量小，节省了金属材料，材料利用率高；减少了切削加工的工作量，有些可作为零件直接使用；能锻造形状较为复杂的锻件。另外，在模锻过程中，因坯料受到锻模的挤压改善了材料性能，提高了锻件质量。但模锻也存在一些缺点，比如:模锻设备投资大，模具费用昂贵，制造成本高;且每种锻模仅能加工一种锻件，模具的互换性小;新锻件的模具设计、制造复杂;能耗大；受锻模设备吨位限制，模锻件质量一般不超过150 公斤。

因此，模锻适用于中小型锻件的成批和大量生产，广泛应用于汽车、拖拉机、飞机、机床和动力机械等行业。

4.与自由锻相比，胎模锻的优点为：

（1）胎模锻件的形状和尺寸可由模具来保证，所以对工人的技术要求不高，操作简便。

（2）胎模锻件的形状较准确，尺寸精度高，加工余量小,故既能节约原材料，又可减少后续的切削加工时间。

（3）胎模锻件在胎模内成形，锻件内部组织致密，纤维分布合理,故锻件具有较好的力学性能。

与模锻相比，胎模锻的优点为：

（1）胎膜锻造不需要昂贵的模锻设备，用自由锻设备即可,从而扩大了自由锻设备的应用范围。

（2）胎膜锻工艺操作灵活，能够用较小的设备成形较大的锻件。

（3）胎模结构较简单，可以通过多个小型模具的组合来制作不同形状的锻件。

但是，胎膜锻也是有缺点的，一是胎模锻件的尺寸精度比模锻还是要低得多，二是胎模锻时工人的劳动强度相比模锻还是比较大的。

模块三 任务1  任务练习  答案

（一）选择题

1. C   2. C   3．A   4. D

（二）简答题

1.车床可以加工哪些项目？

车床除了车外圆以外，还可以车圆锥面、车端面、车槽、切断、钻孔、钻中心孔、镗内孔、铰孔、车成形面、滚花、车螺纹和盘绕弹簧等。

2.车床可分为哪几类？

车床可分为卧式车床、立式车床、转塔车床、多轴自动和半自动车床、多刀车床、仿形车床、数控车床和车削中心等。

模块三 任务2  任务练习  答案

- 简答题：

- 1.说一说三爪卡盘与四爪卡盘的不同？

- 答：三爪卡盘：夹装工件比较方便快捷 但在同心度上有一定的误差 而且不适合加工铸造类工件和特殊形状的工件。四爪卡盘：可以夹装铸造工件和特殊形状的工件，但夹装工件的速度比较慢，装上工件后还需要校正。

模块四 任务1  任务练习  答案

- （一）填空题

- 成形表面

- 龙门铣床

- 万能分度头

- 回转钳身

- （二）简答题

1.铣削具有高效、精度高、灵活性强、表面质量好和加工范围广等特点，因此在机械加工中得到了广泛的应用。

- 2.利用各种铣刀铣床和机床附件等，可以加工各种平面（如水平面、倾斜面等）、沟槽（如键槽、T形槽和螺旋槽等）、弧形面、齿轮、凸轮和特性面等各种典型表面。此外，还可用于加工内孔及切断工件等。

- 3.铣床种类很多，主要类型有升降台铣床、龙门铣床、工具铣床、仿形铣床和各种专门化铣床（如键槽铣床、曲轴铣床等），数控铣床、加工中心的应用也较为普遍。

4.X6132型卧式铣床主要由床身、主轴、横梁、纵向工作台、转台、横向工作台和升降台等部件组成。

5.为了扩大加工范围，提高生产效率，常在铣床上配置相应的附件，其中主要的有机床用平口虎钳、回转工作台、万能分度头、立铣头等。

模块四 任务2  任务练习  答案

- （一）判断题

- 1.× 2.√ 3.× 4.√ 5.√

（二）选择题

- 1.B 2.A 3.C 4.A 5.C

- （三）简答题

1.周铣是指用圆柱铣刀圆周上的刀刃进行铣削。端铣是指用端面铣刀端面的刀刃进行铣削。

2.要铣T形槽，必须首先用立铣刀或三面刃铣刀铣出直槽，然后在立式铣床上用T形槽铣刀铣削，最后再用角度铣刀铣出倒角。

3.按所用刀具划分、按安装次数划分、按粗、精加工划分、按加工部位划分。

- 4.基面先行原则、先粗后精原则、先主后次原则、先面后孔原则、进给路线短、减少换刀次数、工件刚性好

- 模块五 任务1  任务练习  答案

- 1、D     2、A    3、ACD     4、ABE     5、AB

- 模块五 任务2  任务练习  答案

- （一）1、A    2、A     3、BCD    4、AD

- （二）1、√   2、√    3、√   4、√

- 模块五 任务3  任务练习  答案

- （一）简答题

- 1、滚（插）齿—齿端加工—淬火—校正孔

- 2、滚齿—齿端加工—精剃齿—表面淬火—校正基准—珩齿

- 3、滚齿—齿端加工—淬火—校正基准—磨齿

模块六 任务1  任务练习  答案

（一）填空题

1.压力机、模具、塑性变形、分离

2.冷、温、热

3.分离工序、成型工序

4.弯曲、拉延、翻边、胀形、校平、整形

（二）简答题

1.优点：（1）在模具的作用下，可以批量获得精度高度一致的产品，提高零件制造的互换性，易于组织后续制造工艺；

（2）材料利用率高，可冲压形状复杂的零件；

（3）冲压产品具有足够高的精度和粗糙度；

（4）能够在结构和工艺条件允许情况下，获得较高强度和刚度的零件；

（5）冲压操作简单，工艺过程便于机械化和自动化，生产率很高，故零件成本低。

2.曲柄压力机是由工作机构、传动机构、操作系统、支承部件等组成的。

模块六 任务2  任务练习  答案

填空题

1.落料、拉深、整形、修边、翻边和冲孔

2.材料薄、形状复杂（多为立体曲面）、结构尺寸大、表面质量高

3.内覆盖件、外覆盖件和骨架件

简答题

- 1.性能要求：

- （1）表面质量

- 覆盖件表面不允许有波纹、皱纹、凹痕、边缘拉痕、擦伤以及其他破坏表面完美的缺

- 陷。覆盖件上的装饰棱线、装饰盘条要求清晰、平滑、左右对称、过渡均匀。覆盖件之间的

- 装饰棱线衔接处应吻合，不允许参差不齐。表面上一些微小缺陷都会在涂装后引起光的漫反

- 射而影响外观。

- （2）尺寸和形状应符合覆盖件图和汽车主模型

- 覆盖件间的装配多用点焊，兼用螺钉联接。装配连接处的两个覆盖件的空间曲面必须

- 一致，衔接处也要一致。由于覆盖件形状复杂、空间曲面多，覆盖件图是无法完全表示

- 出来的，只能依赖于主模型。因此，主模型是覆盖件图必要的补充，真正能表示覆盖件

- 的不是覆盖件图而是主模型。主模型的用途是覆盖件冲模、焊装夹具和检验夹具制造的

- 标准。

- （3）刚性

- 在拉深过程中，由于材料的塑性变形不够而使覆盖件的一些部位刚性差，就会造成覆盖件受振动后产生空洞声。这种现象表现为敲击拉深件时其音频不一，用手按压发出“兵”

- 声。用这样的覆盖件装车，在汽车行驶中会发生振动，造成覆盖件的早期损坏，这种情况多

- 产生在曲面平滑的覆盖件上。

- （4）工艺性

- 覆盖件的工艺性关键在于拉深的可能性和可靠性，即拉深的工艺性。而拉深工艺性的好坏主要取决于覆盖件的形状。

2.车顶盖的冲压工艺过程：

- （1）下料。下料是按此覆盖件的展开尺寸在剪裁机上进行剪裁。（2）拉深。拉深是使平板料在拉深成形过程中产生塑性变形，从而获得所需几何形状整形、修边、冲孔。（3）整形是校正制件成准确的形状和尺寸，修边是修去成形制件上多余的边缘材料，而冲孔是冲去天窗区域的材料。这是道复合工序，所谓复合工序就是为了生产需要将两个以上工序组合进行的工序。4）翻边整形。翻边整形是使板料的平面部分或曲面部分的边缘沿一定曲线翻起，。5）修边冲孔整形。修边冲孔整形中的冲孔，是冲长圆孔。

任务1  什么是焊接

模块七 任务1  任务练习  答案

（一）选择题

1.A；2.B；3.B；4.A；5.C；

（二）判断题

1.×；2.√；3.×；4.×；5.×；

（三）填空题

1.气体焰、电弧、激光

2.不锈钢、硬质合金、有色金属

3.烙铁焊、火焰钎焊

4.送丝机构、焊接方向、移动速度

5.连接技术

（四）简答题

1.被焊工件(同材质或者不同材质)通过加热或加压(或两者并用), 采用或不用填充金属, 使被焊工件达到原子间结合而形成永久性连接的工艺过程。

2.按照焊接过程中金属所处的状态不同，可以把焊接分为熔焊、压焊和钎焊三类。熔焊包括气焊电弧焊、电渣焊、气体保护焊；压焊包括摩擦焊、电阻焊；钎焊包括烙铁钎焊、火焰钎焊。

模块七 任务2  任务练习  答案

（一）选择题

1.A；2C；3.A；4.B；5.B；

（二）判断题

1. √；2.√；3. √；4.×；5.×；

（三）填空题

1.导电、导丝、导气

2.焊件厚度、焊丝直径、焊接位置、熔滴过渡形式

3.半自动焊设备、自动焊设备

4.供气系统、冷却系统

5.预压阶段、焊接阶段、结晶阶段、休止阶段

（四）简答题

1. CO2气体保护焊的优点

焊接成本低：CO2气体来源广、价格低，而且消耗的焊接电能少，所以CO2焊的成本低。

生产率高：由于CO2焊的焊接电流密度大，使焊缝厚度增大，焊丝的熔化率提高，熔敷速度加快。

焊接质量高：CO2焊对铁锈的敏感性不大，因此焊缝中不易产生气孔。

焊接变形和焊接应力小：由于电弧热量集中，焊件加热面积小，同时CO2气流具有较强的冷却作用，因此，焊接应力和变形小，特别适宜于薄板焊接。

操作性能好：可以看清电弧和熔池情况，便于掌握与调整，有利于实现焊接过程的机械化和自动化。

适用范围广：CO2焊可进行各种位置的焊接，不仅适用于焊接薄板，还常用于中、厚板的焊接。

CO2气体保护焊的缺点

使用大电流焊接时，焊缝表面成形较差，飞溅较多；

不能焊接容易氧化的有色金属材料；

很难用交流电源焊接及在有风的地方施焊；

弧光较强，特别是大电流焊接时，电弧的光热辐射均较强。

2.采用强规范：强规范电流大，通电时间短，加大了工件间接触电阻产热的影响，降低了电极散热的影响，有利于克服熔核偏移。

采用不同接触表面直径的电极：在薄件或导热、导电性好的工件一侧，采用较小直径的电极，以增加该面的电流密度，同时减小电极的散热影响。

采用不同的电极材料：在薄件或导电好的材料一面选用导热性差的铜合金，以减少这一侧的热损失。

采用工艺垫片：在薄件或导电、导热性好的工件一侧，垫一块由导电、导热性差的金属支撑的垫片(厚度为0.2~0.3mm)，以减少这一侧的散热。

模块七 任务3 任务练习  答案

（一）选择题

1.A；2 B；3. B；4.B；5.B；

（二）判断题

1. √；2.√；3. √；4. √；5.×；

（三）填空题

1.焊接、铆接、机械连接、粘接

2.手工焊装

3.焊接

4.补焊

5.焊接机器人

（四）简答题

1.尽量减少焊接点数和焊缝长度；不使焊缝过分接近、过于集中，零件的形状与尺寸应便于焊接，零件结构应尽量避免使用复杂的焊接装置，相互重叠的焊合钢板数量应尽量限制在两层。

2.（1）车身薄板冲压件的材料多为具有良好焊接性能的低碳钢；（2）车身制造中应用最多的是电阻焊；（3）车身的焊装面几乎都沿空间分布，施焊难度大；（4）车身薄壁板件或薄壁杆件刚性很差；（5）为了便于制造，在车身设计时通常将车身划分为若干个分总成，各分总成又划分为若千个合件，合件又是由若千个零件组成；（6）除了在冲压中要保证车身刚性外，合理的焊接工艺也是保证车身整体刚性的重要手段；（7）车身焊装的方式与生产批量密切相关。

模块八 任务1  任务练习  答案

（一）选择题

1.A；2.B；3.A；4.A；5.A；6.C；7.B；8.C；

（二）判断题

1.√；2.×√；3.×；4.√；5.√；6.×；7.×；8.√；9.×；10.√；11.√；12.√；13.√；14.×；15.√；

（三）填空题

1.保护作用、装饰作用、标志作用

2.底漆、面漆

3.涂装材料、涂装技术、涂装管理

4.主要成膜物质、次要成膜物质、辅助成膜物质

（四）简答题

1.汽车运行环境复杂，经常会受到水分、微生物、紫外线和其他酸碱气体、液体等的侵蚀，有时会被磨、刮、蹭而造成损伤。如果在它表面涂上涂料，就能保护汽车免受损坏，延长使用寿命，这是因为，车身表面经过涂装后，使零件的基本材料与大气环境隔绝，起到一种“屏蔽”作用而防止锈蚀；有些涂料对金属还能起到缓蚀作用，比如磷化底漆可以借助涂料内部的化学组分与金属反应，使金属表面钝化，这种钝化膜加强了涂膜的防腐蚀效果。

2.涂料的性能主要取决于成膜物质。成膜物质：是构成涂料的基础，决定着涂料的基本特性。填料：用来添加涂膜的强度和降低成本。涂料助剂：用来提高涂料产品和涂脂性能。溶剂：用来溶解基料的可挥发性液体。

3.（1）良好的外观装饰性。（2）良好的耐磨性和抗崩裂性。（3）良好的耐候性。（4）良好的耐潮湿性和防腐蚀性。（5）良好的耐药剂性。（6）优良的施工性。

4.汽车车身用涂料的要求：外观漂亮、耐气候性耐腐蚀性优良、施工性和配套性优良、力学性能优良、耐擦洗性和耐污性优良、可修补性良好和经济性良好。

模块八 任务2  任务练习  答案

（一）选择题

1.B；2.A；3.B；4.B；

（二）判断题

1.√；2.√；3.√；4.√；5.√；6.√；7.√；8.√；9.√；

（三）填空题

1.温度、湿度、风速

2.涂三层烘三次、涂三层烘两次、涂两层烘两次

3.碱液清洗法、表面活性剂、有机溶剂清洗法

4.隔热、隔音、减震、加强车身强度

（四）简答题

1.保证和提高涂层的防护性能；增强涂层对物体表面的附着力；提供合适的表面粗糙度；增强涂层和基层底材的附着力和相容性。

2.（1）底漆的作用一是防止金属表面的氧化腐蚀；二是增强金属表面与腻子（或中间涂层、面漆）、腻子与面漆之间的附着力。（2）如果漆膜损伤程度到了底材表面或打磨后露出底材表面时，应该对裸露板材的表面涂装底漆。

3.金属表面涂装磷化底漆后，磷化液（弱磷酸）与防锈颜料四盐锌铬黄反应生成同一般磷化处理相似的不溶性磷酸盐覆盖膜，同时生成的铬酸使金属表面钝化。由于聚乙烯醇缩丁醛树脂具有很多极性基团，它也参与了锌铬颜料与磷酸的反应，转变成不溶性络合物膜层，与上述的磷酸盐覆盖膜都起防腐蚀和增强涂层附着力的作用。

磷化底漆作为有色及黑色金属的防锈涂料，能够代替金属的磷化处理，在提高抗腐蚀性和绝缘性，增强涂层与金属表面的附着力等方面比磷化处理层更好，而且工艺和设备要求比较简单。但磷化底漆涂膜很薄（8-15μm），因此一般不单独作为底漆使用，所以，在涂装磷化底漆后通常仍用一般底漆打底。

- 中间层漆一般是指覆盖在底漆之上并连接面漆层的涂料，其主要目的是改善涂件表面的平整度和光滑度，提高涂膜的丰满度和鲜映性。中涂漆膜介于电泳涂膜和面漆涂膜之间，要求与电泳底漆涂膜和面漆涂膜之间具有良好的附着结合力、耐崩裂性、耐候性、面漆遮盖性等。

- 面漆涂装注意事项：（1）在涂面漆前应严格检查被涂面的清洁度和底涂层的质量。不应有影响面漆涂层质量的缺陷和漆面的二次污染，若有露底金属面，应补涂底漆。（2）喷涂面漆工序必须在高清洁度的喷漆室中进行。它是汽车车身涂装车间清洁度要求最高的工位，喷涂环境的清洁度是影响面漆涂装一次合格率的最关键因素之一。（3）在开发采用和借用其他单位的经验选用新面漆时，应注意面漆与底涂层的配套性，切忌面漆的烘干温度高于底涂层涂料的烘干温度。（4）应严格遵守喷涂的操作要点。手工喷涂时应注意喷枪的选用、喷涂距离、喷枪运行方式、喷雾图形的搭接和车身的喷涂顺序等。（5）在进行面漆涂层的最终检查时，不应用硬的粉笔等物体做标记，而应贴标记或用软的蜡笔做标记。应注意保护涂层，防止划伤。

模块八 任务3  任务练习  答案

（一）选择题

1.B；2.B；3.A；4.B；5.C；6.D；7.B；8.A；9.C；10.A；

（二）判断题

1.√；2.×；3.×；4.×；5.√；6.√；7.√；8.√；9.√；

（三）填空题

1.枪头、枪体、调节部件

2.表干、半干、全干

3.电解、电渗、电泳、电沉积

4.对流、辐射、电感应

（四）简答题

1.优点主要是：①设备简单，容易操作，能够获得厚薄均匀、光滑平整的涂层膜，使有缝隙、小孔的物件，以及倾斜、弯曲的地方均能喷到。②它的适应性强，大部分涂料品种都可用此法施工，对快干漆更为适用。③其工效比刷涂高5-10倍。

缺点是：①有相当一部分的涂料随溶剂在空气中飞散，飞散的漆雾污染环境、对人体有害，且易造成火灾，甚至发生爆炸，故需要有良好的通风设备。②漆膜较薄，涂料利用率低。但随着新型喷枪的出现，这些缺点在逐渐改进。

- 2.电泳漆广泛用于汽车行业，最主要是它的保护作用非常好。能达到满意的防锈、防冲击，耐腐蚀性能，汽车车身钢板经过磷化后就可以电泳，电泳后，烤干，就可以上面漆（一部分车可能还有中涂）。底漆，提供良好的附着力和耐腐蚀性能，一般膜厚度在15um到22um间。电泳由于其特别的涂装方式，可以涂装到汽车车架、零件等隐蔽的内部，这些地方通过喷涂方式是涂装不到的。所以，电泳在汽车涂装是基础的涂装。目前100%的汽车整车都是阴极电泳涂装。

- 3.浸涂是一种简单而高效的涂漆方式。它对技术的要求不高，且不需要复杂的设备，涂漆过程很容易实现机械化和自动化。相比普通的刷涂、喷涂，浸涂可以全面浸泡工件所有的部位，包括孔洞、腔体和缝隙。但浸涂也存在着一定的局限性，例如，挥发型涂料、含有重质颜料的涂料、双组分涂料等这几种情况就不适合用浸涂法。同时由于浸涂所形成的涂膜易产生上薄下厚、流挂等现象，因此，浸涂适用于几乎所有形状复杂且外观装饰要求不太高的防蚀性涂层。

4.相比空气喷涂，无气喷涂的优点在于：喷涂效率较高，速度快，超喷少，涂料损失小；排气装置简单；一次喷涂即可得到较厚的涂膜，遮盖率高，质量好，光洁度高；漆雾散射量小，环境条件好。其缺点是喷嘴容易被阻塞，因此涂料必须严格过滤。

- 5.静电喷涂借助于高压电场的作用，使喷枪喷出的漆雾带电，通过静电引力而沉积在带导电的工件表面上而完成喷漆过程。静电喷涂是一种较先进的施工方法。与空气喷涂相比较，有以下主要特点：

- （1）生产效率高，可实现喷涂过程的连续化和自动化，工效高。

- （2）涂膜均匀，附着力好，涂膜质量好。

- （3）漆雾飞散损失少，涂料利用率可达80％～90％以上，比空气喷涂可节约涂料约10％～50％。

- （4）极大减轻了劳动强度，改善了劳动条件和工作环境。

- 6.影响电泳涂膜质量的主要因素

- （1）电压：电泳的电压是决定漆膜厚度和外观的主要因素，电压过低则泳透力差，漆膜薄；电压高，泳透性能好，但电压超过一定限度时漆膜表面粗糙，有针孔、桔皮等。一般情况下，电泳的电压为130-180 V。

- （2）电泳时间：漆膜厚度随着电泳时间的延长而增加，但当漆膜达到一定厚度时，继续延长时间，膜厚也不再增加。一般电泳时间为1-3 min。

- （3）漆液温度：电沉积量随温度升高而增厚，但温度也不宜过高，过高会影响漆膜与金属的结合力，一般应控制在（25±5）℃为宜，最高不得超过35℃。

- （4）漆液固体含量：漆液固体含量过低时，泳透力降低，漆膜薄，容易产生针孔，表面粗糙。固体含量高，泳透力好，涂膜表面状态改善。但过高时，泳透力也降低，电渗性不良，漆膜粗糙疏松，而且工件带出的漆量损失也大，一般应控制漆液中固体含量在10%-15%。

- （5）漆液的PH值：PH值过低时，漆液的亲水性下降，树脂水溶性不良，涂料分散性不佳，漆液易变质；PH值过高时泳透力下降，漆膜薄，而且新沉积的漆膜会再溶解，漆膜易出现针孔，表面变粗。一般PH值应控制在6.5左右。

- 7.根据受热方式，人工干燥法主要有对流式热风干燥和热辐射式干燥两种。

- 对流式热风干燥方式是用电、油、煤气或蒸气首先加热传导介质—空气，然后以自然对流或强制对流的方式，将热传导给被涂饰的工件，从而使漆膜干燥。这种干燥方式的热量传递是由漆膜表面向内部进行的，漆膜表面首先受热，很快干燥成皮，使漆膜内部的溶剂不易挥发散出而降低漆膜的干燥速度；由于漆膜内部溶剂的内扩散力不能克服漆膜的阻力，而引起漆膜鼓泡；当溶剂的扩散能力大于漆膜阻力时，有时引起漆膜表面产生针孔。

- 热辐射式干燥方式不需要任何中间介质，而是把热能转变为各种波长的电磁振动辐射能，直接传导给被涂饰的工件并能透过漆膜被工件所吸收而转变成热能，使涂层从底层向外层干燥。因此具有很高的热传递效率。