## Slide 1: 汽车车身制造技术
汽 车 齿 轮 制 造 技 术 3

## Slide 2
一、齿轮的主要技术要求
为了保证齿轮正常工作并方便加工，齿轮主要表面的尺寸公差、位置公差和表面粗糙度均需达到一定的标准。汽车传动齿轮的主要技术要求包括以下几个方面。
1．齿轮精度和表面粗糙度

## Slide 3
2．齿轮孔或轴齿轮轴颈尺寸公差和表面粗糙度
齿轮孔或轴齿轮轴颈是加工、测量和装配齿轮时的基面，它们对齿轮的加工精度有重要影响。
3．端面的圆跳动和表面粗糙度
加工带孔齿轮的齿廓时通常以齿坯端面为定位基准，端面相对内孔在分度圆上的跳动量直接影响着齿轮的加工精度。
一、汽车齿轮的主要技术要求

## Slide 4
4．齿轮的热处理要求
对于常用的低碳合金钢材料的汽车齿轮，要求齿面淬火硬度56～64 HRC，心部硬度32～45 HRC。
一、齿轮的主要技术要求

## Slide 5
汽车中的齿轮工作情况比较复杂，转速较高，需要承受一定的冲击载荷。这就要求齿轮轮齿表面有较高的硬度，而心部具有良好的韧性。汽车传动齿轮常用的材料为低碳合金钢，也可采用低合金中碳钢。
二、齿轮材料的选择

## Slide 6
三、毛坯形式的选择
齿轮的毛坯形式很多，有锻件、铸件、粉末冶金件、焊件等。一般在中、小批生产中，齿轮毛坯可以在空气锤上用胎模锻造；大批量生产时，齿轮毛坯一般采用模锻成形。精密锻造成形后的齿轮齿面不需要机械加工，只在内孔和端面留有适当的精加工余量。这样不仅大大提高了劳动生产效率，降低了生产成本，还节约了大量钢材。

## Slide 7
为了减少被加工齿轮在渗碳和淬火时的变形，要求毛坯的金相组织和晶粒大小均匀。所以锻件毛坯必须进行热处理（正火或退火），以消除锻件内的应力，改善材料的切削加工性能。
四、齿轮材料的热处理

## Slide 8
汽车变速器中的齿轮工作在高速、重载条件下，为保证齿轮工作的可靠性，提高其使用寿命，应根据性能要求安排合理的热处理。根据热处理工序所在阶段的不同，齿轮热处理包括齿坯热处理和轮齿热处理两部分。
正火：通常安排在毛坯铸造或锻造之后，机械加工之前进行。其目的是消除钢件中的残留应力，细化晶粒，使组织均匀，改善切削性能。
调质：目的是细化晶粒和使组织均匀，增强齿坯的韧性。调质同样安排在机械加工之前进行。
四、齿轮材料的热处理

## Slide 9: Thank You!