## Slide 1: 汽车车身制造技术
汽 车 车 身 冲 压 技 术 1

## Slide 2: 引入
从质量分析来看，轿车车身占整车的40%～60%，载重车车身（又称驾驶室）占整车的20%～30%；从制造成本上来看，轿车车身占整车的50%～70%，载货车车身占整车的15%～30%
从汽车发展趋势来看，人们对汽车的安全性、舒适性、新颖性以及豪华档次等特色的要求将越来越高，而这些特色很多要通过汽车车身来体现。
汽车车身是一个形状复杂的空间薄壁壳体。它的主要零部件均由钢板冲压焊接而成，然后进行涂漆以增加美观和防蚀性，最后装上各种内饰件，形成完整的车身。

## Slide 3
车身覆盖件的结构特点
一、汽车车身
汽车的车身通常是由覆盖件和一般冲压件构成的。汽车覆盖件（简称覆盖件）是构成驾驶室和车身的表面零件，以及覆盖发动机和底盘其它表面零件。覆盖件通常可分为内覆盖件、外覆盖件和骨架件。
1、汽车车身结构
汽车车身主要覆盖件有发动机盖、行李箱盖、车门、车顶、翼子板、前后底板等。

## Slide 4
车身、骨架主要构件

## Slide 5
2．车身材料
车身冲压件所用的材料均为冷轧薄钢板，按冲压级别可分：最复杂拉深级（用ZF表示）、很复杂拉深级（HF）、复杂拉深级（F）、最拉深级（Z）、深拉深级（S）、普通拉深级（P）。
镀锌板的拉深性能优越常使用在车身覆盖件，镀锌板有单面和双面镀锌板两种。常见镀锌板号牌有st1203、st1303、st1403、st1305、st1405、08ZF等。号牌中st12，st13，st14表示材料塑性，数字越大，塑性越好，“03”“05”表示材料表面质量，05表面光洁，缺陷少，常用于外覆件。

## Slide 6
对汽车车身覆盖件的要求
1.表面质量： 覆盖件表面不允许波纹、皱纹、凹痕、边缘拉痕、擦伤以及其他破坏表面完美的缺陷。
2.尺寸和形状应符合覆盖件图和汽车主模型：覆盖件间的装配多用点焊，间用螺钉连接。装配连接处的两个覆盖件的空间曲面必须一致，衔接处也是如此。
3.刚性：在拉延过程中，由于材料的塑性变形不够而使覆盖件的一些部位刚性差，造成覆盖件受振动后就会产生空洞声。
4.工艺性：覆盖件的工艺性关键在于拉延的可能性和可靠性，即拉延的工艺性。而拉延工艺性的好坏主要取决于覆盖件的形状。

## Slide 7
车身覆盖件的冲压成形特点
覆盖件与一般冲压件相比较，具有材料薄、形状复杂（多为立体曲面）、结构尺寸大、表面质量高等特点，在冲压工艺方面有如下特点。 1）车身覆盖件一般不可能以一道冲压工序直接获得，多的需要十几道工序才能获得，最少的也要三道工序才能获得。 2）覆盖件冲压的基本工序有落料、拉深、修边、翻边和冲孔。根据需要和可能性可以将一些工序合并，如修边与冲孔、修边与翻边等。 3）拉深工序是覆盖件冲压的关键工序，覆盖件的形状大部分是由拉深工序成形的。无论覆盖件分块有多大，形状有多复杂，尽可能在一次拉深中成形出全部空间曲面形状及曲面上的棱线、筋条和凸台。 4）覆盖件冲压成形所用模具主要有三种：拉深模、翻边模和修边模。模具形状和结构更复杂，制造难度大，要求高，各模具间的依赖关系大，调试工作更重要、更复杂。 5）车身覆盖件冲压成形所用设备主要为双动压力机甚至三动压力机（也有用单动压力机的）。压力机行程大，压料装置为刚性装置，能施加足够大的压料力，且压料力大小调节方便。

## Slide 8
车身覆盖件冲压基本工序
与一般的冲压件相比较,覆盖件具有材料薄、形状复杂(多为空间曲面形状)、结构尺寸大、表面质量要求高等特点。因此,覆盖件的冲压工艺编制、冲模制造要求较高。汽车覆盖件冲压成形工艺相对一般零件的冲压工艺更复杂,一般需要多道冲压工序才能完成,所需要考虑的问题也更多。可以说,覆盖件是冲压加工难度最大的零件。因此,把车身覆盖件作为一类特殊的冲压件来研究。
车身覆盖件冲压的基本工序有落料、拉深、修边、翻边和冲孔等,实际生产可将一些工序合并。

## Slide 9
汽车典型覆盖件（车顶盖）的冲压工艺过程：
1）下料
2）拉延
3）整形、修边、冲孔
4）翻边整形
5）冲孔整形
（3）冲压工艺规程卡

## Slide 10
轿车侧围的冲压工艺

## Slide 11
一、任务总结 1、汽车的车身通常由覆盖件和一般冲压件构成。汽车覆盖件(简称覆盖件、是构成驾驶室和车身的表面零件，以及覆盖发动机和底盘其他表面的零件。覆盖件通常可分为内覆盖件、外覆盖件和骨架件。 2、车身覆盖件的性能要求有表面质量、尺寸和形状应符合覆盖件图和汽车主模型、刚性、工艺性。 3、覆盖件与一般冲压件相比较，具有材料薄、形状复杂（多为立体曲面）、结构尺寸大、表面质量高等特点。 4、覆盖件冲压工艺的基本工序有落料、拉深、整形、修边、翻边和冲孔等。

## Slide 12: Thank You!