## Slide 1: 汽车车身制造技术
汽 车 车 身 涂 装 技 术 1

## Slide 2
一、涂装工艺概述
汽车车身涂装是指将涂料均匀涂覆在车身覆盖件表面上并干燥成膜的工艺。它对汽车车身具有防腐蚀保护作用和装饰作用。某些特殊涂料还能起到防震、消声、隔热作用。

## Slide 3
二、汽车车身用涂料
1. 车身用涂料的要求
① 外观漂亮
② 耐候性、耐腐蚀性优良。
③ 施工性和配套性优良
④ 力学性能优良。
⑤ 耐擦洗性和耐污性优良。
⑥ 可修补性良好。
⑦ 经济性良好。

## Slide 4
2. 车身用涂料的组成
主要成膜物质：使涂料黏附在车身表面形成涂膜的主要物质，是构成涂料的基础，又称为基料或漆基。
次要成膜物质：构成涂膜的组成成分之一，多为添加剂。
辅助成膜物质：对涂料变成涂膜的过程或对涂膜性能起辅助作用的物质，它不能单独成膜。
涂料的组成中，没有颜料或呈透明状的涂料称为清漆；有颜料或体质颜料而呈有色或不透明状的涂料称为色漆。
二、汽车车身用涂料

## Slide 5
3. 车身用涂料的涂层分组
二、汽车车身用涂料

## Slide 6
4. 车身各涂层涂料的特点及常用品种
型号 | 名称 | 组成 | 性能 | 应用
F06－10 | 铁红纯酚醛电泳底漆 | 纯酚醛电泳漆料、防锈颜料、蒸馏水 | 附着力强，防锈性良好，涂膜平面与面漆结合力强 | 车身覆盖件
H06－3 | 铁红、锌黄环氧底漆 | 环氧树脂、三聚氰胺甲醛树脂、防锈颜料、 溶剂 | 附着力强、耐水性和耐化学药品性能良好 | 高级轿车和驾驶室的覆盖件
H06－5 | 铁红环氧脂电泳底漆 | 环氧树脂、亚麻油、酸顺丁烯二酸酐、丁醛、胺类、蒸馏水 | 附着力、耐水防潮及防锈性能近似于环氧底漆 | 驾驶室覆盖件
H06－19 | 铁红锌黄环氧脂底漆 | 环氧树脂、植物油、氨基树脂（少量）、铁红锌黄、体质颜料、溶剂 | 涂膜坚硬耐久、附着力强、能与磷化底漆配套使用 | 驾驶室覆盖件
（1）车身用底漆
汽车车身涂装常用底漆

## Slide 7
汽车车身涂装常用中间层涂料
型号 | 名称 | 性能 | 施工方法 | 应用
C06－10 | 醇酸二道底漆 | 涂膜细腻，方便打磨，打磨后平整光滑 | 先用二甲苯兑稀后喷涂，与醇酸底漆、醇酸磁漆、醇酸腻子、氨基烘漆等配套使用 | 多喷涂在油底漆和腻子的表面上，或只有底漆的金属表面
H06－9 | 环氧脂烘干二道底漆 | 填密性良好，方便打磨，可填密腻子孔隙、细痕 | 以喷涂为主，用二甲苯调稀 | 用于汽车车身封闭底漆
G06－5 | 过氯乙烯二道底漆 | 可填平微孔和砂纹，方便打磨，能增加面漆的附着力和丰满度 | 适宜喷涂，用X-3过氯乙烯漆稀释剂和F-2过氯乙烯防潮剂调整粘度，与过氯乙烯底漆、腻子等配套使用 | 用于头道底漆和腻子层上的封闭性底漆
（2）车身用中间层涂料
4. 车身各涂层涂料的特点及常用品种

## Slide 8
性能要求：
① 良好的外观装饰性。汽车车身具有高质量、优美外观。
② 良好的耐磨性和抗崩裂性。
③ 良好的耐候性。
④ 良好的耐潮湿性和防腐蚀性。
⑤ 良好的耐药剂性。
⑥ 优良的施工性。
（3）车身用面漆
4. 车身各涂层涂料的特点及常用品种

## Slide 9
汽车车身涂装常用面漆
型号 | 名称 | 组成 | 性能 | 施工注意事项 | 应用 范围
B01－10 | 丙烯酸清烘漆 | 甲基丙烯酸脂、丙烯酸脂、甲基丙烯酸、β-烃乙酸、二聚氰胺甲醛树脂、增韧剂、苯、酮类溶剂 | 涂膜有较好的光泽、硬度、丰满度，以及防湿热，防盐雾，防霉变的性能，保色保光性能极好 | 供B05－4面漆罩光用 | 轿车车身
B05－4 | 各色 丙烯酸烘漆 | 加颜料，其余与丙烯酸清烘漆组成相同 | 热固性漆，烘干后涂膜丰满，光泽和硬度良好，保色保光性极好，三防性能好 | 用B05－4烘漆并掺入质量分数为50%～70%的B01－10清烘漆喷涂罩光，作为最后工序 | 光泽要求高及三防性能好的轿车车身
A01－10 | 氨基清烘漆 | 氨基树脂、三羟甲基丙烷醇酸、丁醇二甲苯 | 涂膜坚硬，光泽平滑，耐潮及耐候性好 | 作为A05－15面漆罩光用 | 轿车室外金属表面罩光
A05－15 | 各色 氨基酸烘漆 | 氨基酸树脂、三羟甲基丙烷、脱水蓖麻泊、醇酸树脂、有机溶剂 | 涂膜硬度高，光亮度好，漆膜丰满，耐候性优良，附着力好，抗水性强 | 与电泳底漆，环氧树脂底漆配套，进入烘干室之前，应在常温下静置15 min | 中级轿车车身表面涂层
C04－49 | 各色醇酸磁漆 | 植物油改性醇酸树脂、颜料、加少量氨基树脂、催干剂、二甲苯 | 较好的耐候性，附着力、耐水耐油性也较好 | 加少量氨基酸树脂起防皱作用，故可一次喷得较厚，烘干120～130℃，时间30 min | 汽车驾驶室的表面涂层
Q04－31 | 硝基 磁漆 | 低黏度硝化棉、有机硅改性、椰子油醇酸树脂、氨基树脂、增韧剂溶剂（酯、醇、苯） | 涂膜光亮平滑，坚硬丰满，耐磨、耐温变及机械强度较好，户外耐久性好 | 面漆总厚度层控制100 mm以内，在100～110℃烘干1 h，可提高耐温变性 | 中高级轿车车身

## Slide 10
Thank You!